**Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 13738-91  
"Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент"  
(утв. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 3 апреля 1991 г. N 418)**


**Extruded rectangular unequishelf angle-section shapes of aluminium and magnesium alloys. Dimensions**

Дата введения 1 января 1992 г.

Взамен ГОСТ 13738-80

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования. Требования стандарта являются обязательными.

1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.



"Номера профилей и их размеры"

**Таблица 1**

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┐

│ Номер │ Размеры, мм │ Площадь │ Диаметр │ Теоретическая масса │

│профиля│ │ сечения, │ описанной │ 1 м, кг │

│ ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤ см2 │окружности,├──────────┬──────────┤

│ │ H │ B │ S │ S\_1 │ R │ R\_1 │ R\_2 │ │ мм │Алюминие- │Магниевый │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вый сплав │ сплав │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410502 │ 9,5 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ - │ 0,465 │ 13 │ 0,133 │ 0,084 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412097 │ 10,0 │ 6,5 │ 3,5 │ 5,0 │ 0,5 │ - │ - │ 0,501 │ 12 │ 0,143 │ 0,090 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410504 │ 12,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ - │ - │ 0,175 │ 13 │ 0,050 │ 0,031 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410505 │ 12,0 │ 8,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ - │ - │ 0,195 │ 14 │ 0,056 │ 0,035 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410506 │ 12,0 │ 10,0 │ 1,0 │ 5,5 │ - │ - │ 0,5 │ 0,615 │ 16 │ 0,175 │ 0,111 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411830 │ 13,0 │ 9,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,685 │ 16 │ 0,195 │ 0,123 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410508 │ 13,0 │ 12,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,298 │ 18 │ 0,085 │ 0,054 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412098 │ 14,0 │ 10,15 │ 2,0 │ 3,0 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,523 │ 17 │ 0,149 │ 0,094 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410509 │ 14,0 │ 13,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ - │ - │ 0,265 │ 19 │ 0,075 │ 0,048 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411831 │ 15,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,599 │ 17 │ 0,171 │ 0,108 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410511 │ 15,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,662 │ 18 │ 0,189 │ 0,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410513 │ 15,0 │ 13,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,333 │ 20 │ 0,095 │ 0,060 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410515 │ 15,9 │ 12,7 │ 3,2 │ 3,2 │ - │ - │ - │ 0,813 │ 20 │ 0,232 │ 0,146 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410517 │ 16,0 │ 13,0 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,441 │ 21 │ 0,126 │ 0,079 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410518 │ 16,0 │ 15,0 │ 3,0 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 0,919 │ 22 │ 0,262 │ 0,165 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410519 │ 16,0 │ 15,6 │ 4,0 │ 3,5 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,054 │ 22 │ 0,300 │ 0,190 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410521 │ 18,0 │ 10,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 3,0 │ - │ - │ 0,340 │ 21 │ 0,097 │ 0,061 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410522 │ 18,0 │ 10,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,0 │ - │ - │ 0,417 │ 21 │ 0,119 │ 0,075 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410523 │ 18,0 │ 12,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,434 │ 22 │ 0,124 │ 0,078 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410524 │ 18,0 │ 16,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,423 │ 24 │ 0,120 │ 0,076 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410525 │ 18,0 │ 16,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 0,417 │ 24 │ 0,119 │ 0,075 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410526 │ 20,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ - │ 0,475 │ 21 │ 0,135 │ 0,086 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410527 │ 20,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ - │ - │ 0,254 │ 21 │ 0,073 │ 0,046 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410530 │ 20,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ - │ 0,690 │ 21 │ 0,197 │ 0,124 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410532 │ 20,0 │ 8,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 2,0 │ - │ - │ 0,330 │ 22 │ 0,094 │ 0,059 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410533 │ 20,0 │ 8,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ │ 0,406 │ 22 │ 10,116 │ 0,073 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410535 │ 20,0 │ 8,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,5 │ - │ - │ 0,521 │ 22 │ 0,148 │ 0,094 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412100 │ 20,0 │ 9,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ - │ - │ 0,542 │ 22 │ 0,155 │ 0,098 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410536 │ 20,0 │ 10,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,434 │ 23 │ 0,124 │ 0,078 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410540 │ 20,0 │ 12,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ - │ 1,200 │ 23 │ 0,342 │ 0,216 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410542 │ 20,0 │ 14,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 0,713 │ 25 │ 0,203 │ 0,128 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410543 │ 20,0 │ 15,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,348 │ 25 │ 0,099 │ 0,063 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410544 │ 20,0 │ 15,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ 0,5 │ 0,418 │ 25 │ 0,119 │ 0,075 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410545 │ 20,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,2 │ 2,0 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,469 │ 25 │ 0,134 │ 0,084 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412101 │ 20,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,5 │ - │ - │ 0,503 │ 25 │ 0,143 │ 0,091 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410547 │ 20,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,509 │ 25 │ 0,145 │ 0,092 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410548 │ 20,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,7 │ 0,575 │ 25 │ 0,164 │ 0,104 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410549 │ 20,0 │ 15,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 10,7 │ 1,0 │ 0,600 │ 25 │ 0,171 │ 0,108 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410550 │ 20,0 │ 15,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,970 │ 25 │ 0,276 │ 0,175 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410553 │ 20,0 │ 18,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,378 │ 27 │ 0,108 │ 0,068 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410555 │ 20,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,724 │ 27 │ 0,206 │ 0,130 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410556 │ 20,0 │ 18,0 │ 2,5 │ 1,5 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,742 │ 27 │ 0,211 │ 0,133 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410557 │ 20,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 0,986 │ 27 │ 0,281 │ 0,178 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│110558 │ 20,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,217 │ 27 │ 0,347 │ 0,219 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410559 │ 20,0 │ 18,5 │ 1,5 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 0,829 │ 27 │ 0,236 │ 0,149 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412018 │ 21,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 1,0 │ - │ - │ 0,962 │ 23 │ 0,274 │ 0,173 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410561 │ 21,0 │ 8,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ - │ - │ 0,552 │ 23 │ 0,157 │ 0,099 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410562 │ 21,0 │ 18,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,741 │ 28 │ 0,211 │ 0,133 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410563 │ 21,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,090 │ 28 │ 0,311 │ 0,186 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411832 │ 22,0 │ 10,0 │ 2,2 │ 2,0 │ 0,2 │ - │ - │ 0,600 │ 24 │ 0,171 │ 0,108 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410566 │ 22,0 │ 14,0 │ 9,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,229 │ 26 │ 0,635 │ 0,401 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411833 │ 22,0 │ 16,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 0,706 │ 27 │ 0,201 │ 0,127 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410569 │ 22,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,614 │ 30 │ 0,175 │ 0,111 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410570 │ 22,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,187 │ 30 │ 0,338 │ 0,214 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410571 │ 22,0 │ 20,6 │ 2,4 │ 2,4 │ 1,5 │ 2,4 │ 2,4 │ 0,945 │ 30 │ 0,269 │ 0,170 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410572 │ 22,0 │ 21,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,629 │ 31 │ 0,179 │ 0,113 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410574 │ 23,0 │ 15,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,041 │ 28 │ 0,297 │ 0,187 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410575 │ 23,0 │ 18,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,601 │ 29 │ 0,171 │ 0,108 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410834 │ 28,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,170 │ 29 │ 0,333 │ 0,211 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410676 │ 23,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,015 │ 31 │ 0,289 │ 0,183 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410677 │ 23,0 │ 21,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 4,0 │ - │ - │ 0,994 │ 31 │ 0,283 │ 0,179 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410579 │ 24,0 │ 19,0 │ 2,0 │ 5,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,339 │ 31 │ 0,381 │ 0,241 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410581 │ 24,5 │ 22,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,113 │ 33 │ 0,317 │ 0,200 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410582 │ 25,0 │ 10,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,0 │ - │ - │ 0,408 │ 27 │ 0,116 │ 0,073 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412023 │ 25,0 │ 10,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,511 │ 27 │ 0,146 │ 0,092 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410583 │ 25,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,064 │ 27 │ 0,303 │ 0,192 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410584 │ 25,0 │ 11,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,0 │ 0,733 │ 27 │ 0,209 │ 0,132 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411835 │ 25,0 │ 12,0 │ 4,0 │ 12,0 │ - │ 0,5 │ 0,5 │ 1,959 │ 28 │ 0,558 │ 0,353 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410586 │ 25,0 │ 13,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ 1,2 │ 1,016 │ 28 │ 0,290 │ 0,183 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410587 │ 25,0 │ 15,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,467 │ 29 │ 0,133 │ 0,084 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410588 │ 25,0 │ 15,0 │ 1,3 │ 1,5 │ 2,5 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,542 │ 29 │ 0,154 │ 0,098 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410589 │ 25,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,7 │ 0,517 │ 29 │ 0,147 │ 0,093 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410590 │ 25,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,589 │ 29 │ 0,168 │ 0,106 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410591 │ 25,0 │ 16,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,971 │ 30 │ 0,277 │ 0,175 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410592 │ 25,0 │ 18,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,630 │ 31 │ 0,180 │ 0,113 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410594 │ 25,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 1,0 │ 0,745 │ 31 │ 0,212 │ 0,134 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410596 │ 25,0 │ 18,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,2 │ 0,943 │ 31 │ 0,269 │ 0,170 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410597 │ 25,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,136 │ 31 │ 0,324 │ 0,205 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411836 │ 25,0 │ 18,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,899 │ 31 │ 0,541 │ 0,342 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410598 │ 25,0 │ 19,0 │ 1,8 │ 1,8 │ 1,6 │ 0,9 │ 0,9 │ 0,762 │ 32 │ 0,217 │ 0,137 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410599 │ 25,0 │ 19,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 3,2 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,014 │ 32 │ 0,289 │ 0,183 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410600 │ 25,0 │ 20,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,533 │ 32 │ 0,152 │ 0,096 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410601 │ 25,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,661 │ 32 │ 0,188 │ 0,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410602 │ 25,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 0,7 │ 0,846 │ 32 │ 0,241 │ 0,152 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410603 │ 25,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,864 │ 32 │ 0,246 │ 0,156 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410604 │ 25,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,0 │ 0,958 │ 32 │ 0,273 │ 0,172 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410605 │ 25,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,393 │ 32 │ 0,397 │ 0,251 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410606 │ 25,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,0 │ - │ - │ 1,071 │ 32 │ 0,305 │ 0,193 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410607 │ 25,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,2 │ 1,161 │ 32 │ 0,331 │ 0,209 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410608 │ 25,0 │ 20,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,730 │ 32 │ 0,493 │ 0,311 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410609 │ 25,0 │ 22,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,468 │ 33 │ 0,133 │ 0,084 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410610 │ 25,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,904 │ 33 │ 0,258 │ 0,163 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410612 │ 25,0 │ 23,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,261 │ 34 │ 0,359 │ 0,227 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411837 │ 25,0 │ 24,0 │ 1,8 │ 2,5 │ 1,5 │ - │ - │ 1,010 │ 35 │ 0,288 │ 0,182 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410614 │ 25,5 │ 22,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,138 │ 34 │ 0,324 │ 0,205 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412025 │ 26,0 │ 4,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,0 │ - │ - │ 0,348 │ 26 │ 0,099 │ 0,063 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410615 │ 26,0 │ 4,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,0 │ - │ - │ 0,356 │ 26 │ 0,102 │ 0,064 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411838 │ 26,0 │ 18,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,479 │ 32 │ 0,707 │ 0,446 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411839 │ 26,1 │ 16,0 │ 3,0 │ 6,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,499 │ 31 │ 0,427 │ 0,270 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411840 │ 27,0 │ 18,0 │ 1,8 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,903 │ 33 │ 0,257 │ 0,163 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411841 │ 27,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,279 │ 34 │ 0,365 │ 0,230 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410618 │ 27,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,339 │ 34 │ 0,382 │ 0,241 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410619 │ 27,0 │ 22,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,802 │ 35 │ 0,514 │ 0,324 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410620 │ 27,0 │ 25,0 │ 3,2 │ 1,8 │ 2,0 │ - │ - │ 1,265 │ 37 │ 0,361 │ 0,228 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410621 │ 27,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,940 │ 37 │ 0,553 │ 0,349 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411842 │ 28,0 │ 6,6 │ 2,0 │ 20,0 │ - │ 0,8 │ - │ 1,279 │ 29 │ 0,364 │ 0,230 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410624 │ 28,0 │ 8,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,5 │ - │ - │ 0,681 │ 29 │ 0,194 │ 0,122 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411843 │ 88,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,879 │ 33 │ 0,251 │ 0,158 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411844 │ 28,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │ 0,5 │ 0,5 │ 0,919 │ 35 │ 0,262 │ 0,165 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411845 │ 28,0 │ 25,0 │ 1,8 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,218 │ 38 │ 0,347 │ 0,219 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410626 │ 58,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ 2,5 │ 1,906 │ 38 │ 0,543 │ 0,343 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410627 │ 28,0 │ 25,0 │ 5,5 │ 4,5 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,451 │ 38 │ 0,698 │ 0,441 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410931 │ 30,0 │ 8,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,5 │ - │ - │ 0,721 │ 31 │ 0,205 │ 0,130 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│110633 │ 30,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 4,0 │ - │ - │ - │ 2,040 │ 33 │ 0,581 │ 0,367 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410634 │ 30,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,655 │ 34 │ 0,187 │ 0,118 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410635 │ 30,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,601 │ 34 │ 0,188 │ 0,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410636 │ 30,0 │ 15,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,259 │ 34 │ 0,359 │ 0,227 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410637 │ 30,0 │ 16,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,670 │ 34 │ 0,191 │ 0,121 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│110638 │ 30,0 │ 16,0 │ 5,5 │ 5,0 │ 1,0 │ - │ 4,0 │ 2,143 │ 34 │ 0,611 │ 0,386 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411846 │ 30,0 │ 16,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,353 │ 34 │ 0,670 │ 0,423 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410639 │ 30,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 1,0 │ 0,845 │ 35 │ 0,241 │ 0,152 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410640 │ 30,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,286 │ 35 │ 0,367 │ 0,232 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411847 │ 30,0 │ 18,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,808 │ 35 │ 0,800 │ 0,505 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410641 │ 30,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,730 │ 36 │ 0,208 │ 0,131 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410042 │ 30,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,736 │ 36 │ 0,210 │ 0,132 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410644 │ 30,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,7 │ 0,825 │ 36 │ 0,235 │ 0,149 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410645 │ 30,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,925 │ 36 │ 0,264 │ 0,166 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410646 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,964 │ 36 │ 0,275 │ 0,174 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410647 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,956 │ 36 │ 0,273 │ 0,172 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410648 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,063 │ 36 │ 0,303 │ 0,191 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410649 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,174 │ 36 │ 0,335 │ 0,211 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410650 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,111 │ 36 │ 0,317 │ 0,200 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410651 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,201 │ 36 │ 0,342 │ 0,216 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410652 │ 30,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,2 │ 1,286 │ 36 │ 0,367 │ 0,232 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410654 │ 30,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,420 │ 36 │ 0,405 │ 0,256 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410655 │ 30,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,601 │ 36 │ 0,456 │ 0,288 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410657 │ 30,0 │ 21,0 │ 3,0 │ 8,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,449 │ 37 │ 0,698 │ 0,441 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410658 │ 30,0 │ 24,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,313 │ 39 │ 0,374 │ 0,236 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410659 │ 30,0 │ 25,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,820 │ 39 │ 0,234 │ 0,148 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410660 │ 30,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ 1,0 │ 1,066 │ 39 │ 0,304 │ 0,192 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410661 │ 30,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 1,461 │ 39 │ 0,416 │ 0,263 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410662 │ 30,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,559 │ 39 │ 0,444 │ 0,281 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410663 │ 30,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,047 │ 39 │ 0,583 │ 0,353 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410664 │ 30,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 7,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,459 │ 39 │ 0,701 │ 0,443 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410665 │ 30,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,863 │ 39 │ 0,531 │ 0,335 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410666 │ 30,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,065 │ 39 │ 0,688 │ 0,372 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410667 │ 30,0 │ 25,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,803 │ 39 │ 0,799 │ 0,504 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410668 │ 30,0 │ 25,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,338 │ 40 │ 0,381 │ 0,241 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410669 │ 30,0 │ 27,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,403 │ 41 │ 0,685 │ 0,432 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410671 │ 30,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,427 │ 41 │ 0,692 │ 0,437 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411848 │ 30,0 │ 28,0 │ 3,5 │ 2,5 │ 5,0 │ - │ - │ 1,716 │ 41 │ 0,489 │ 0,309 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410673 │ 30,0 │ 28,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,699 │ 41 │ 0,481 │ 0,306 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410674 │ 30,0 │ 29,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,033 │ 42 │ 0,579 │ 0,366 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410677 │ 31,0 │ 21,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,703 │ 38 │ 0,485 │ 0,307 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410678 │ 31,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,903 │ 40 │ 0,542 │ 0,343 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410679 │ 31,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 2,047 │ 42 │ 0,583 │ 0,368 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410681 │ 32,0 │ 4,0 │ 1,8 │ 1,8 │ - │ - │ - │ 0,616 │ 32 │ 0,175 │ 0,111 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411849 │ 32,0 │ 15,0 │ 8,0 │ 14,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,544 │ 36 │ 1,010 │ 0,638 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410684 │ 32,0 │ 16,0 │ 4,0 │ 22,0 │ - │ 2,0 │ 2,0 │ 3,903 │ 36 │ 1,112 │ 0,703 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410686 │ 32,0 │ 19,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,745 │ 37 │ 0,212 │ 0,134 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410687 │ 32,0 │ 19,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,751 │ 37 │ 0,214 │ 0,135 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410688 │ 32,0 │ 19,0 │ 2,0 │ 5,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,499 │ 37 │ 0,427 │ 0,270 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410689 │ 32,0 │ 19,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 2,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,173 │ 37 │ 0,334 │ 0,211 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410690 │ 32,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ │ 1,013 │ 38 │ 0,289 │ 0,182 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410691 │ 32,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 0,5 │ 1,339 │ 38 │ 0,382 │ 0,241 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411850 │ 32,0 │ 20,0 │ 6,0 │ 8,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,059 │ 38 │ 0,872 │ 0,551 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411851 │ 32,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,594 │ 41 │ 0,454 │ 0,287 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410693 │ 32,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 3,0 │ 1,7 │ 1,7 │ 1,879 │ 41 │ 0,536 │ 0,338 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│41,0694│ 32,0 │ 25,5 │ 3,7 │ 3,7 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,987 │ 41 │ 0,566 │ 0,358 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410695 │ 32,0 │ 26,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,2 │ 1,516 │ 41 │ 0,432 │ 0,273 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411852 │ 32,0 │ 30,0 │ 1,5 │ 3,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,348 │ 44 │ 0,384 │ 0,243 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410699 │ 32,5 │ 28,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,183 │ 43 │ 0,337 │ 0,213 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411853 │ 32,5 │ 30,0 │ 2,5 │ 5,5 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,333 │ 44 │ 0,665 │ 0,420 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410700 │ 33,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,169 │ 34 │ 0,333 │ 0,211 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410701 │ 33,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 25,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,398 │ 35 │ 0,968 │ 0,612 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410703 │ 33,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 7,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,158 │ 45 │ 0,900 │ 0,568 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410704 │ 33,0 │ 31,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 3,014 │ 45 │ 0,859 │ 0,543 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410706 │ 34,0 │ 22,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,921 │ 41 │ 0,547 │ 0,346 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412033 │ 34,0 │ 25,0 │ 6,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,775 │ 42 │ 0,791 │ 0,499 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410707 │ 34,0 │ 27,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 2,477 │ 44 │ 0,706 │ 0,446 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411855 │ 34,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,144 │ 44 │ 0,611 │ 0,386 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412034 │ 34,0 │ 28,0 │ 6,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,865 │ 44 │ 0,816 │ 0,516 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410709 │ 35,0 │ 9,0 │ 2,5 │ 6,5 │ 1,5 │ - │ - │ 1,302 │ 36 │ 0,371 │ 0,234 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412038 │ 35,0 │ 10,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 0,661 │ 37 │ 0,188 │ 0,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411856 │ 35,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 30,0 │ 2,0 │ - │ - │ 3,109 │ 37 │ 0,886 │ 0,560 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410710 │ 35,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,139 │ 37 │ 0,610 │ 0,385 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410711 │ 35,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,730 │ 38 │ 0,208 │ 0,131 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410714 │ 35,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,905 │ 39 │ 0,258 │ 0,163 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410715 │ 35,0 │ 18,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,501 │ 39 │ 0,428 │ 0,270 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411857 │ 35,0 │ 19,0 │ 13,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,154 │ 40 │ 1,469 │ 0,928 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410716 │ 35,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,064 │ 40 │ 0,303 │ 0,192 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410717 │ 35,0 │ 20,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 2,4 │ - │ - │ 1,275 │ 40 │ 0,363 │ 0,229 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410718 │ 35,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,570 │ 40 │ 0,447 │ 0,283 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410719 │ 35,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,0 │ - │ 1,911 │ 40 │ 0,545 │ 0,341 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410720 │ 35,0 │ 20,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 3,5 │ 1,2 │ 1,2 │ 2,060 │ 40 │ 0,587 │ 0,371 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410721 │ 35,0 │ 22,0 │ 8,5 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,7 │ 1,7 │ 1,886 │ 41 │ 0,538 │ 0,340 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│110722 │ 35,0 │ 24,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,577 │ 43 │ 0,734 │ 0,464 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410723 │ 35,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 1,177 │ 43 │ 0,336 │ 0,212 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410724 │ 35,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,712 │ 43 │ 0,488 │ 0,308 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410725 │ 35,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,936 │ 43 │ 0,552 │ 0,348 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410726 │ 35,0 │ 25,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,872 │ 43 │ 0819 │ 0,517 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410727 │ 35,0 │ 25,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,809 │ 43 │ 1,085 │ 0,686 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410728 │ 35,0 │ 26,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,983 │ 44 │ 0,565 │ 0,357 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410729 │ 35,0 │ 28,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,224 │ 45 │ 0,349 │ 0,220 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411858 │ 35,0 │ 28,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ - │ - │ 2,334 │ 45 │ 0,665 │ 0,420 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410730 │ 35,0 │ 28,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 5,0 │ - │ - │ 4,094 │ 45 │ 1,167 │ 0,737 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410731 │ 35,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 1,277 │ 46 │ 0,364 │ 0,230 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410732 │ 35,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,712 │ 46 │ 0,488 │ 0,308 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410733 │ 35,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,870 │ 46 │ 0,533 │ 0,337 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410735 │ 35,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,457 │ 46 │ 0,700 │ 0,442 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410736 │ 35,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,030 │ 46 │ 0,864 │ 0,545 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410738 │ 35,0 │ 32,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,096 │ 48 │ 0,882 │ 0,557 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410741 │ 36,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,7 │ 0,815 │ 39 │ 0,232 │ 0,147 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410744 │ 36,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,401 │ 41 │ 0,399 │ 0,252 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410745 │ 36,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,4 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,128 │ 42 │ 0,321 │ 0,203 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410746 │ 36,0 │ 22,0 │ 8,0 │ 19,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 5,542 │ 42 │ 1,580 │ 0,998 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410747 │ 36,0 │ 23,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,4 │ - │ 1,0 │ 1,150 │ 43 │ 0,328 │ 0,207 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410749 │ 36,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,0 │ - │ 0,5 │ 1,471 │ 44 │ 0,419 │ 0,265 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411860 │ 36,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 6,5 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,3 │ 2,381 │ 44 │ 0,679 │ 0,429 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410750 │ 36,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 5,0 │ 2,5 │ - │ - │ 2,133 │ 47 │ 0,608 │ 0,384 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411861 │ 36,0 │ 31,0 │ 2,5 │ 11,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,088 │ 48 │ 1,165 │ 0,736 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410751 │ 36,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 2,701 │ 50 │ 0,770 │ 0,486 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411859 │ 36,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,208 │ 50 │ 2,054 │ 1,297 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410753 │ 37,0 │ 20,0 │ 6,0 │ 8,0 │ 2,0 │ - │ - │ 3,349 │ 42 │ 0,954 │ 0,603 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410754 │ 37,0 │ 21,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,861 │ 43 │ 0,531 │ 0,336 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411862 │ 37,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,218 │ 51 │ 1,487 │ 0,939 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410756 │ 38,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,775 │ 41 │ 0,221 │ 0,140 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410757 │ 38,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,044 │ 41 │ 0,298 │ 0,188 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410759 │ 38,0 │ 19,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 2,5 │ - │ - │ 0,683 │ 43 │ 0,195 │ 0,123 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410760 │ 38,0 │ 19,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,839 │ 43 │ 0,239 │ 0,151 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410761 │ 38,0 │ 19,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,465 │ 43 │ 0,417 │ 0,264 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410762 │ 38,0 │ 22,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 2,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,389 │ 44 │ 0,390 │ 0,250 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410763 │ 38,0 │ 25,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 2,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,461 │ 46 │ 0,416 │ 0,263 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410764 │ 38,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,644 │ 46 │ 0,469 │ 0,296 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411863 │ 38,0 │ 25,0 │ 4,5 │ 3,5 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,446 │ 46 │ 0,697 │ 0,440 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410765 │ 38,0 │ 25,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,884 │ 46 │ 0,822 │ 0,519 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411864 │ 38,0 │ 25,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 2,0 │ - │ - │ 5,349 │ 46 │ 1,524 │ 0,963 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410766 │ 38,0 │ 27,5 │ 1,5 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,384 │ 47 │ 0,395 │ 0,249 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410767 │ 38,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,324 │ 49 │ 0,377 │ 0,238 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410768 │ 38,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,524 │ 49 │ 0,719 │ 0,454 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410769 │ 38,0 │ 30,0 │ 13,0 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ - │ 5,484 │ 49 │ 1,563 │ 0,987 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411865 │ 38,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,669 │ 49 │ 0,761 │ 0,480 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410770 │ 38,0 │ 32,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,020 │ 50 │ 0,576 │ 0,364 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410772 │ 38,0 │ 32,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,258 │ 50 │ 0,928 │ 0,586 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410773 │ 38,0 │ 32,0 │ 6,5 │ 6,5 │ 4,5 │ 3,2 │ 3,2 │ 4,127 │ 50 │ 1,176 │ 0,743 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411866 │ 38,0 │ 33,0 │ 4,0 │ 7,0 │ 4,0 │ - │ - │ 3,584 │ 51 │ 1,022 │ 0,645 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411867 │ 38,0 │ 34,0 │ 4,5 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,762 │ 51 │ 0,787 │ 0,497 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410775 │ 38,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 3,102 │ 52 │ 0,884 │ 0,558 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410776 │ 38,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 16,0 │ 4,0 │ - │ - │ 6,734 │ 52 │ 1,919 │ 1,212 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411868 │ 38,0 │ 35,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,926 │ 52 │ 1,119 │ 0,707 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411869 │ 38,0 │ 35,5 │ 5,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,389 │ 52 │ 1,251 │ 0,790 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410778 │ 39,0 │ 22,0 │ 16,0 │ 12,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 6,964 │ 45 │ 1,985 │ 1,254 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411870 │ 39,0 │ 28,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,729 │ 48 │ 1,348 │ 0,851 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410780 │ 39,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 10,0 │ 3,0 │ - │ - │ 4,244 │ 52 │ 1,210 │ 0,764 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410781 │ 39,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 10,0 │ 4,0 │ - │ - │ 4,404 │ 52 │ 1,255 │ 0,793 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410782 │ 39,0 │ 36,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 1,5 │ 2,855 │ 53 │ 0,814 │ 0,514 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410785 │ 40,0 │ 7,0 │ 2,5 │ 23,0 │ 5,0 │ - │ - │ 2,089 │ 41 │ 0,595 │ 0,376 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412043 │ 40,0 │ 7,5 │ 1,5 │ 14,0 │ 1,0 │ - │ - │ 1,442 │ 41 │ 0,411 │ 0,260 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410786 │ 40,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 5,0 │ - │ - │ - │ 1,500 │ 41 │ 0,428 │ 0,270 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412140 │ 40,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,80,1 │ 41 │ 0,513 │ 0,324 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410788 │ 40,0 │ 15,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,570 │ 43 │ 0,447 │ 0,283 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411872 │ 40,0 │ 18,0 │ 1,2 │ 1,7 │ 3,0 │ - │ - │ 0,785 │ 44 │ 0,224 │ 0,141 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410733 │ 40,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,164 │ 45 │ 0,332 │ 0,210 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410794 │ 40,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ - │ 1,374 │ 45 │ 0,392 │ 0,247 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411873 │ 40,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,729 │ 45 │ 0,493 │ 0,311 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410796 │ 40,0 │ 20,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,765 │ 45 │ 0,788 │ 0,498 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410798 │ 40,0 │ 24,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,417 │ 47 │ 0,689 │ 0,435 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410799 │ 40,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,269 │ 47 │ 0,362 │ 0,228 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410801 │ 40,0 │ 25,0 │ 2,2 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,697 │ 47 │ 0,484 │ 0,306 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410802 │ 40,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,570 │ 47 │ 0,447 │ 0,283 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410803 │ 40,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,913 │ 47 │ 0,545 │ 0,344 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410804 │ 40,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 3,023 │ 47 │ 0,862 │ 0,544 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410805 │ 40,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,870 │ 47 │ 0,533 │ 0,337 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410806 │ 40,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,101 │ 47 │ 0,599 │ 0,378 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410608 │ 40,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,162 │ 47 │ 0,616 │ 0,389 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410809 │ 40,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,251 │ 47 │ 0,642 │ 0,405 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410810 │ 40,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,682 │ 47 │ 0,764 │ 0,483 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410811 │ 40,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ - │ 3,000 │ 47 │ 0,855 │ 0,540 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411874 │ 40,0 │ 26,0 │ 6,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,887 │ 47 │ 1,108 │ 0,700 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411875 │ 40,0 │ 27,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,933 │ 48 │ 0,836 │ 0,528 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410812 │ 40,0 │ 28,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ - │ 1,320 │ 49 │ 0,376 │ 0,238 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410813 │ 40,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,5 │ - │ 1,771 │ 49 │ 0,505 │ 0,319 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410814 │ 40,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,5 │ - │ 2,281 │ 49 │ 0,650 │ 0,411 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410817 │ 40,0 │ 28,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 6,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,832 │ 49 │ 0,807 │ 0,510 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411876 │ 40,0 │ 29,0 │ 12,0 │ 16,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,521 │ 50 │ 2,144 │ 1,354 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410818 │ 40,0 │ 30,0 │ 1,5 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,474 │ 50 │ 0,420 │ 0,265 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410819 │ 40,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,364 │ 50 │ 0,389 │ 0,246 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411877 │ 40,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 1,701 │ 50 │ 0,485 │ 0,306 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410820 │ 40,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,843 │ 50 │ 0,525 │ 0,332 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410821 │ 40,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,020 │ 50 │ 0,576 │ 0,364 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410822 │ 40,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,301 │ 50 │ 0,656 │ 0,414 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410823 │ 40,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 6,0 │ - │ 2,762 │ 50 │ 0,787 │ 0,497 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411878 │ 40,0 │ 30,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,142 │ 50 │ 0,895 │ 0,566 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410824 │ 40,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,401 │ 50 │ 0,684 │ 0,432 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410826 │ 40,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,657 │ 50 │ 0,757 │ 0,478 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410827 │ 40,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,773 │ 50 │ 1,360 │ 0,859 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411879 │ 40,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,053 │ 50 │ 0,870 │ 0,549 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411880 │ 40,0 │ 30,0 │ 10,0 │ 11,0 │ 3,0 │ - │ - │ 6,219 │ 50 │ 1,773 │ 1,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410829 │ 40,0 │ 32,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 2,5 │ - │ - │ 2,488 │ 51 │ 0,709 │ 0,448 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410830 │ 40,0 │ 32,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 2,472 │ 51 │ 0,704 │ 0,445 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410831 │ 40,0 │ 33,0 │ 10,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 5,434 │ 52 │ 1,549 │ 0,978 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411881 │ 40,0 │ 34,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,213 │ 53 │ 0,916 │ 0,578 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410832 │ 40,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,170 │ 53 │ 0,618 │ 0,391 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410833 │ 40,0 │ 35,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,467 │ 53 │ 0,988 │ 0,624 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410834 │ 40,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,857 │ 53 │ 0,814 │ 0,514 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411882 │ 40,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 2,9 │ - │ - │ - │ 2,870 │ 53 │ 0,818 │ 0,517 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411883 │ 40,0 │ 36,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,209 │ 54 │ 0,630 │ 0,398 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410835 │ 40,0 │ 36,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,539 │ 54 │ 0,724 │ 0,457 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410837 │ 40,0 │ 36,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,577 │ 54 │ 1,019 │ 0,644 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411884 │ 40,5 │ 30,0 │ 6,6 │ 6,0 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,882 │ 51 │ 1,106 │ 0,699 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411885 │ 41,0 │ 34,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 4,0 │ - │ - │ 4,614 │ 53 │ 1,315 │ 0,831 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410842 │ 41,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,836 │ 57 │ 1,093 │ 0,691 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411886 │ 42,0 │ 15,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,928 │ 45 │ 1,119 │ 0,707 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411887 │ 42,0 │ 22,0 │ 1,2 │ 2,0 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,932 │ 48 │ 0,266 │ 0,168 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410844 │ 42,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,344 │ 51 │ 0,668 │ 0,422 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410846 │ 42,0 │ 30,0 │ 3,5 │ 2,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,034 │ 52 │ 0,580 │ 0,366 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411888 │ 42,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,234 │ 52 │ 0,637 │ 0,402 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411889 │ 42,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 6,5 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,393 │ 55 │ 0,967 │ 0,611 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411890 │ 42,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 11,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,139 │ 55 │ 1,465 │ 0,925 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410848 │ 42,0 │ 39,0 │ 16,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 9,495 │ 57 │ 2,706 │ 1,709 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410849 │ 42,0 │ 40,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,774 │ 58 │ 0,791 │ 0,499 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410850 │ 42,0 │ 40,0 │ 3,5 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,349 │ 58 │ 0,954 │ 0,603 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410851 │ 42,0 │ 40,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 6,0 │ - │ - │ 7,277 │ 58 │ 2,074 │ 1,310 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411891 │ 43,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 1,0 │ - │ - │ 1,842 │ 44 │ 0,525 │ 0,332 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411892 │ 43,0 │ 21,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,557 │ 48 │ 0,444 │ 0,280 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411893 │ 43,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 8,0 │ 2,5 │ - │ - │ 3,113 │ 53 │ 0,887 │ 0,560 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410855 │ 43,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ 1,0 │ 1,774 │ 53 │ 0,506 │ 0,319 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411895 │ 43,5 │ 30,0 │ 4,0 │ 9,0 │ 6,0 │ │ - │ 4,157 │ 53 │ 1,185 │ 0,748 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411894 │ 43,5 │ 30,0 │ 7,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,754 │ 53 │ 1,070 │ 0,676 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411896 │ 44,0 │ 18,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,809 │ 48 │ 1,086 │ 0,686 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410859 │ 44,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,349 │ 51 │ 0,384 │ 0,243 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410860 │ 44,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 1,5 │ 2,0 │ - │ - │ 1,446 │ 51 │ 0,412 │ 0,260 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410862 │ 44,0 │ 29,0 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ 0,8 │ 0,8 │ 1,145 │ 53 │ 0,326 │ 0,206 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410863 │ 44,0 │ 29,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,408 │ 53 │ 0,971 │ 0,613 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410864 │ 44,0 │ 31,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,353 │ 54 │ 1,526 │ 0,964 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410666 │ 44,0 │ 38,0 │ 2,4 │ 2,4 │ 2,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,917 │ 58 │ 0,546 │ 0,345 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411897 │ 45,0 │ 15,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,0 │ - │ 1,177 │ 48 │ 0,335 │ 0,212 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410867 │ 45,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,7 │ 1,0 │ 1,115 │ 48 │ 0,318 │ 0,201 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410868 │ 45,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,105 │ 48 │ 0,315 │ 0,199 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410869 │ 45,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,193 │ 48 │ 0,340 │ 0,215 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410870 │ 45,0 │ 18,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,229 │ 49 │ 0,350 │ 0,221 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410872 │ 45,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,459 │ 49 │ 0,416 │ 0,263 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410873 │ 45,0 │ 23,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,324 │ 51 │ 0,377 │ 0,238 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410874 │ 45,0 │ 24,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 2,5 │ 3,238 │ 51 │ 0,923 │ 0,583 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411898 │ 45,0 │ 25,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,158 │ 52 │ 0,330 │ 0,209 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410875 │ 45,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,657 │ 52 │ 0,757 │ 0,478 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411899 │ 45,0 │ 25,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 1,0 │ 3,915 │ 52 │ 1,116 │ 0,705 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410877 │ 45,0 │ 27,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 2,0 │ - │ - │ 3,969 │ 53 │ 1,131 │ 0,714 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410878 │ 45,0 │ 28,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,429 │ 53 │ 0,407 │ 0,257 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410880 │ 45,0 │ 28,0 │ 16,0 │ 20,0 │ - │ - │ - │ 9,600 │ 53 │ 2,736 │ 1,728 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410881 │ 45,0 │ 29,0 │ 5,0 │ 9,0 │ 2,5 │ - │ - │ 4,423 │ 54 │ 1,261 │ 0,796 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410882 │ 45,0 │ 29,5 │ 3,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,959 │ 54 │ 0,843 │ 0,533 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411900 │ 45,0 │ 30,0 │ 1,5 │ 3,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,539 │ 54 │ 0,438 │ 0,277 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410883 │ 45,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,170 │ 54 │ 0,618 │ 0,391 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410886 │ 45,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 4,436 │ 54 │ 1,264 │ 0,799 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410887 │ 45,0 │ 34,0 │ 4,0 │ 8,0 │ 6,0 │ - │ - │ 4,277 │ 57 │ 1,219 │ 0,770 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410888 │ 45,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 4,0 │ - │ - │ 1,972 │ 57 │ 0,562 │ 0,355 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411902 │ 45,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 2,0 │ - │ - │ 2,109 │ 57 │ 0,601 │ 0,380 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411903 │ 45,0 │ 35,0 │ 10,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,768 │ 57 │ 1,644 │ 1,038 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410890 │ 45,0 │ 37,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 3,154 │ 58 │ 0 899 │ 0,568 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410892 │ 45,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 6,5 │ 6,0 │ - │ - │ 5,050 │ 59 │ 1,439 │ 0,909 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411904 │ 45,0 │ 40,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,883 │ 60 │ 0,822 │ 0,519 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410893 │ 45,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,294 │ 60 │ 0,939 │ 0,593 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410894 │ 45,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 3,632 │ 60 │ 1,035 │ 0,654 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410895 │ 45,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,704 │ 60 │ 1,056 │ 0,667 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410896 │ 45,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,780 │ 60 │ 1,647 │ 1,040 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410899 │ 45,0 │ 42,0 │ 5,0 │ 9,0 │ 4,0 │ 1,0 │ - │ 5,612 │ 62 │ 1,599 │ 1,010 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410900 │ 45,0 │ 42,0 │ 7,0 │ 4,0 │ 6,0 │ - │ - │ 4,627 │ 62 │ 1,319 │ 0,833 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411905 │ 45,5 │ 45,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,490 │ 64 │ 1,565 │ 0,988 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412103 │ 46,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ 1,533 │ 47 │ 0,437 │ 0,276 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410901 │ 46,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 3,5 │ 2,5 │ 1,5 │ - │ 1,771 │ 50 │ 0,505 │ 0,319 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410902 │ 46,0 │ 27,0 │ 2,0 │ 3,5 │ 2,0 │ - │ - │ 1,804 │ 54 │ 0,514 │ 0,325 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411906 │ 46,0 │ 27,0 │ 15,0 │ 22,0 │ 2,0 │ - │ - │ 9,549 │ 54 │ 2,721 │ 1,719 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410903 │ 46,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 4,354 │ 55 │ 1,241 │ 0,784 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410904 │ 46,0 │ 32,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 2,0 │ - │ - │ 3,809 │ 56 │ 1,085 │ 0,686 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410905 │ 46,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,678 │ 56 │ 0,763 │ 0,482 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410906 │ 46,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 2,101 │ 61 │ 0,599 │ 0,378 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410907 │ 46,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 6,0 │ 3,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,425 │ 61 │ 1,261 │ 0,797 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410908 │ 46,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 5,129 │ 64 │ 1,462 │ 0,923 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410909 │ 46,5 │ 35,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,694 │ 58 │ 1,053 │ 0,665 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410910 │ 47,0 │ 23,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ 1,2 │ 1,704 │ 52 │ 0,486 │ 0,307 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410911 │ 47,0 │ 40,0 │ 3,0 │ 11,0 │ 4,0 │ 2,0 │ - │ 5,506 │ 62 │ 1,569 │ 0,991 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410912 │ 47,0 │ 45,0 │ 3,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 6,504 │ 65 │ 1,854 │ 1,171 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410914 │ 48,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,657 │ 52 │ 0,472 │ 0,298 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411907 │ 48,0 │ 22,0 │ 12,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,168 │ 53 │ 1,758 │ 1,110 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410917 │ 48,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,241 │ 57 │ 1,209 │ 0,763 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411908 │ 48,0 │ 33,5 │ 3,8 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 2,427 │ 59 │ 0,692 │ 0,437 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410919 │ 48,0 │ 33,5 │ 6,5 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 3,669 │ 59 │ 1,046 │ 0,660 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410920 │ 48,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,396 │ 63 │ 0,968 │ 0,611 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410921 │ 48,0 │ 41,0 │ 8,0 │ 15,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,844 │ 63 │ 2,520 │ 1,592 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410922 │ 48,0 │ 42,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,3 │ 1,3 │ 2,194 │ 64 │ 0,625 │ 0,395 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410923 │ 48,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,326 │ 66 │ 1,233 │ 0,779 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410925 │ 49,0 │ 45,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 3,613 │ 67 │ 1,030 │ 0,650 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410926 │ 49,0 │ 47,0 │ 3,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,619 │ 68 │ 0,747 │ 0,471 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411909 │ 50,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 25,0 │ - │ 1,5 │ - │ 2,995 │ 51 │ 0,854 │ 0,539 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410934 │ 50,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 1,205 │ 53 │ 0,343 │ 0,217 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411910 │ 50,0 │ 20,0 │ 1,8 │ 3,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,454 │ 54 │ 0,414 │ 0,262 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410935 │ 50,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,201 │ 54 │ 0,627 │ 0,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410936 │ 50,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,201 │ 54 │ 0,627 │ 0,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410937 │ 50,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,352 │ 54 │ 0,670 │ 0,423 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410938 │ 50,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,170 │ 56 │ 0,618 │ 0,391 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410939 │ 50,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,405 │ 56 │ 0,685 │ 0,433 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410940 │ 50,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ - │ 2,0 │ 2,656 │ 56 │ 0,757 │ 0,478 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410941 │ 50,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,439 │ 56 │ 0,695 │ 0,439 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410942 │ 50,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,719 │ 58 │ 0,490 │ 0,309 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410943 │ 50,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,154 │ 58 │ 0,614 │ 0,388 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410944 │ 50,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,320 │ 58 │ 0,661 │ 0,418 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410945 │ 50,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 2,601 │ 58 │ 0,741 │ 0,468 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410946 │ 50,0 │ 30,0 │ 3,5 │ 5,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,094 │ 58 │ 0,882 │ 0,557 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410947 │ 50,0 │ 30,0 │ 3,5 │ 10,0 │ 4,0 │ - │ - │ 4,434 │ 58 │ 1,264 │ 0,798 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410948 │ 50,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,5 │ 2,0 │ 2,801 │ 58 │ 0,798 │ 0,504 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410949 │ 50,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,353 │ 58 │ 0,955 │ 0,603 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410950 │ 50,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,321 │ 53 │ 1,231 │ 0,773 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410951 │ 50,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,139 │ 58 │ 1,465 │ 0,925 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410952 │ 50,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 3,285 │ 58 │ 0,936 │ 0,591 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411911 │ 50,0 │ 30,0 │ 15,0 │ 32,0 │ 2,0 │ - │ - │ 12,309 │ 58 │ 3,508 │ 2,216 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410953 │ 50,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,584 │ 61 │ 0,737 │ 0,465 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410954 │ 50,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,5 │ - │ 2,881 │ 61 │ 0,821 │ 0,519 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410955 │ 50,0 │ 35,0 │ 2,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,382 │ 61 │ 0,964 │ 0,609 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410956 │ 50,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,739 │ 61 │ 1,636 │ 1,033 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410957 │ 50,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 5,686 │ 61 │ 1,620 │ 1,023 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410958 │ 50,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,435 │ 61 │ 0,979 │ 0,618 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410959 │ 50,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 4,027 │ 61 │ 1,148 │ 0,725 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410960 │ 50,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 6,0 │ - │ - │ 5,577 │ 61 │ 1,590 │ 1,004 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410961 │ 50,0 │ 35,0 │ 6,5 │ 6,5 │ 6,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 5,141 │ 61 │ 1,465 │ 0,925 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410962 │ 50,0 │ 37,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,5 │ - │ - │ 2,886 │ 62 │ 0,823 │ 0,520 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410963 │ 50,0 │ 38,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 4,094 │ 63 │ 1,167 │ 0,737 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410964 │ 50,0 │ 38,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 4,167 │ 63 │ 1,138 │ 0,750 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410965 │ 50,0 │ 38,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 7,542 │ 63 │ 2,149 │ 1,358 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410967 │ 50,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,910 │ 64 │ 1,399 │ 0,884 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410968 │ 50,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ - │ - │ 6,339 │ 64 │ 1,307 │ 1,141 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410969 │ 50,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 6,018 │ 64 │ 1,715 │ 1,083 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411912 │ 50,0 │ 40,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 3,0 │ 5,293 │ 64 │ 1,508 │ 0,953 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411913 │ 50,0 │ 40,0 │ 7,0 │ 11,0 │ 5,0 │ - │ - │ 7,184 │ 64 │ 2,647 │ 1,293 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411914 │ 50,0 │ 42,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,958 │ 65 │ 1,698 │ 1,072 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410970 │ 50,0 │ 43,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,930 │ 66 │ 1,690 │ 1,067 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411915 │ 50,0 │ 43,0 │ 6,5 │ 3,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,394 │ 66 │ 1,252 │ 0,791 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411916 │ 50,0 │ 44,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,041 │ 67 │ 1,152 │ 0,727 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411917 │ 50,0 │ 45,0 │ 3,5 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,878 │ 67 │ 1,105 │ 0,698 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410971 │ 50,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 9,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,709 │ 67 │ 1,627 │ 1,028 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410972 │ 50,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 6,922 │ 67 │ 1,973 │ 1,246 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410975 │ 50,0 │ 45,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 6,220 │ 67 │ 1,773 │ 1,120 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411918 │ 50,0 │ 45,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,683 │ 67 │ 2,190 │ 1,383 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411919 │ 50,0 │ 45,5 │ 6,0 │ 6,5 │ 5,0 │ - │ - │ 5,621 │ 68 │ 1,602 │ 1,012 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410976 │ 50,0 │ 47,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 6,0 │ - │ - │ 4,655 │ 69 │ 1,327 │ 0,838 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411920 │ 50,0 │ 48,0 │ 9,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 5,456 │ 69 │ 1,555 │ 0,982 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410977 │ 50,0 │ 49,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,429 │ 70 │ 0,692 │ 0,437 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410978 │ 50,5 │ 38,0 │ 6,5 │ 6,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,222 │ 63 │ 1,488 │ 0,940 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410979 │ 50,8 │ 31,8 │ 3,2 │ 5,0 │ 3,2 │ - │ - │ 3,078 │ 60 │ 0,877 │ 0,554 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410980 │ 51,0 │ 20,3 │ 1,7 │ 1,7 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,201 │ 55 │ 0,342 │ 0,216 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410981 │ 51,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,429 │ 56 │ 0,407 │ 0,257 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411921 │ 51,0 │ 35,0 │ 3,5 │ 10,0 │ 3,0 │ - │ - │ 4,954 │ 62 │ 1,412 │ 0,892 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410983 │ 51,0 │ 41,5 │ 4,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 6,594 │ 66 │ 1,879 │ 1,187 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410985 │ 52,0 │ 23,0 │ 8,0 │ 24,0 │ 3,0 │ - │ - │ 7,779 │ 57 │ 2,217 │ 1,400 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410986 │ 52,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,5 │ - │ 2,581 │ 59 │ 0,736 │ 0,465 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410987 │ 52,0 │ 31,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,639 │ 61 │ 0,467 │ 0,295 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410989 │ 52,0 │ 45,0 │ 11,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ 3,0 │ 7,095 │ 69 │ 2,022 │ 1,277 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410990 │ 52,0 │ 45,0 │ 11,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ │ 7,474 │ 69 │ 2,130 │ 1,345 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410991 │ 52,0 │ 46,0 │ 4,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 5,436 │ 69 │ 1,549 │ 0,978 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410993 │ 52,0 │ 50,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 5,0 │ - │ - │ 4,896 │ 72 │ 1,395 │ 0,881 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411922 │ 52,5 │ 11,0 │ 3,4 │ 45,0 │ - │ - │ - │ 5,205 │ 54 │ 1,483 │ 0,937 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410994 │ 53,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,272 │ 59 │ 0,932 │ 0,589 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410995 │ 53,0 │ 26,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,337 │ 59 │ 0,951 │ 0,601 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410996 │ 53,0 │ 28,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 2,894 │ 60 │ 0,825 │ 0,521 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410997 │ 53,0 │ 28,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,467 │ 60 │ 0,988 │ 0,624 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410998 │ 53,0 │ 28,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,5 │ 3,2 │ 1,7 │ 3,446 │ 60 │ 0,982 │ 0,620 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│410999 │ 53,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 2,994 │ 61 │ 0,853 │ 0,539 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411001 │ 53,0 │ 35,0 │ 3,5 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,169 │ 64 │ 0,903 │ 0,570 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411002 │ 53,0 │ 35,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,922 │ 64 │ 1,118 │ 0,706 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411003 │ 53,0 │ 41,0 │ 16,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ 1,0 │ 9,249 │ 67 │ 2,536 │ 1,665 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411923 │ 53,0 │ 41,0 │ 18,0 │ 12,0 │ - │ 2,0 │ 2,0 │ 12,283 │ 67 │ 3,501 │ 2,211 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411004 │ 53,0 │ 42,0 │ 3,5 │ 6,0 │ 3,5 │ - │ - │ 4,191 │ 68 │ 1,195 │ 0,754 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411005 │ 53,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 6,274 │ 70 │ 1,788 │ 1,129 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411924 │ 53,0 │ 48,0 │ 18,0 │ 21,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 15,786 │ 72 │ 4,499 │ 2,842 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411007 │ 53,5 │ 42,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,235 │ 68 │ 0,922 │ 0,532 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411008 │ 54,0 │ 22,0 │ 1,7 │ 2,2 │ 2,0 │ - │ - │ 1,373 │ 58 │ 0,391 │ 0,247 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411009 │ 54,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,019 │ 60 │ 0,860 │ 0,543 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411010 │ 54,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,017 │ 60 │ 0,860 │ 0,543 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411925 │ 54,0 │ 31,0 │ 2,0 │ 3,5 │ 4,0 │ - │ - │ 2,129 │ 62 │ 0,607 │ 0,383 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411926 │ 55,0 │ 15,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 0,8 │ 0,8 │ 1,030 │ 57 │ 0,293 │ 0,185 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411012 │ 55,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,5 │ 1,0 │ - │ 1,114 │ 59 │ 0,317 │ 0,200 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411014 │ 55,0 │ 22,5 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,974 │ 60 │ 0,848 │ 0,535 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411015 │ 55,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,951 │ 61 │ 0,556 │ 0,351 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411016 │ 55,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 3,000 │ 61 │ 0,855 │ 0,540 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411017 │ 55,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,470 │ 63 │ 0,704 │ 0,445 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411018 │ 55,0 │ 30,0 │ 3,5 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,534 │ 63 │ 1,007 │ 0,636 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411927 │ 55,0 │ 30,0 │ 5,5 │ 5,0 │ 4,0 │ - │ - │ 4,284 │ 63 │ 1,221 │ 0,771 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411019 │ 55,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,203 │ 65 │ 1,483 │ 0,936 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411020 │ 55,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 6,0 │ - │ │ 5,827 │ 65 │ 1,661 │ 1,049 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411928 │ 55,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 4,539 │ 67 │ 1,294 │ 0,817 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411022 │ 55,0 │ 40,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 5,355 │ 68 │ 1,526 │ 0,964 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411023 │ 55,0 │ 42,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 3,0 │ - │ - │ 7,819 │ 69 │ 2,229 │ 1,407 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411024 │ 55,0 │ 42,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 8,696 │ 69 │ 2,478 │ 1,565 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411025 │ 55,0 │ 43,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 7,755 │ 70 │ 2,210 │ 1,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411026 │ 55,0 │ 45,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,0 │ │ │ 1,497 │ 71 │ 0,427 │ 0,269 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411028 │ 55,0 │ 45,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 6,0 │ - │ - │ 6,827 │ 71 │ 1,946 │ 1,229 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411029 │ 55,0 │ 45,0 │ 12,0 │ 14,0 │ 4,0 │ - │ - │ 11,254 │ 71 │ 3,207 │ 2,026 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411030 │ 55,0 │ 45,0 │ 25,0 │ 20,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 17,696 │ 71 │ 5,043 │ 3,185 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411032 │ 55,0 │ 48,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 7,936 │ 73 │ 2,262 │ 1,428 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411929 │ 55,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 5,114 │ 74 │ 1,457 │ 0,920 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411033 │ 55,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,634 │ 74 │ 2,461 │ 1,554 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411037 │ 55,5 │ 17,6 │ 10,6 │ 45,0 │ 3,0 │ 1,0 │ - │ 9,050 │ 58 │ 2,579 │ 1,629 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411038 │ 56,0 │ 22,0 │ 1,8 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,421 │ 60 │ 0,405 │ 0,256 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411039 │ 56,0 │ 22,0 │ 8,0 │ 26,0 │ 3,0 │ - │ - │ 8,139 │ 60 │ 2,320 │ 1,465 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411040 │ 56,0 │ 25,0 │ 1,8 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,723 │ 61 │ 0,491 │ 0,310 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411042 │ 56,0 │ 42,0 │ 3,2 │ 3,2 │ 5,0 │ 1,6 │ 1,6 │ 3,076 │ 70 │ 0,877 │ 0,554 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411044 │ 56,0 │ 42,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 5,0 │ 1,7 │ 1,7 │ 3,349 │ 70 │ 0,954 │ 0,603 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411045 │ 57,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 6,5 │ 6,0 │ 3,2 │ 3,2 │ 5,786 │ 69 │ 1,649 │ 1,041 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411046 │ 57,0 │ 47,0 │ 17,0 │ 15,0 │ 4,0 │ - │ - │ 14,224 │ 74 │ 4,054 │ 2,560 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411930 │ 57,5 │ 55,0 │ 8,0 │ 19,5 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 13,795 │ 80 │ 3,932 │ 2,483 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411047 │ 58,0 │ 25,0 │ 1,8 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,759 │ 63 │ 0,501 │ 0,317 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411048 │ 58,0 │ 29,0 │ 14,0 │ 12,5 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 10,025 │ 65 │ 2,857 │ 1,805 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411049 │ 58,0 │ 30,0 │ 12,0 │ 27,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ 11,820 │ 65 │ 3,369 │ 2,128 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411050 │ 58,0 │ 31,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,182 │ 66 │ 0,622 │ 0,393 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411051 │ 58,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 2,401 │ 71 │ 0,684 │ 0,432 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411053 │ 58,0 │ 46,0 │ 5,0 │ 3,5 │ 5,0 │ - │ - │ 4,389 │ 74 │ 1,251 │ 0,790 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411931 │ 60,0 │ 20,0 │ 5,5 │ 5,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,058 │ 63 │ 1,157 │ 0,730 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411054 │ 60,0 │ 22,0 │ 1,5 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,432 │ 64 │ 0,408 │ 0,258 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411056 │ 60,0 │ 24,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,802 │ 65 │ 0,799 │ 0,504 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411057 │ 60,0 │ 25,0 │ 2,2 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,137 │ 65 │ 0,609 │ 0,385 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411058 │ 60,0 │ 25,0 │ 3,2 │ 3,2 │ 5,0 │ - │ 1,6 │ 2,666 │ 65 │ 0,760 │ 0,480 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411059 │ 60,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 3,229 │ 65 │ 0,920 │ 0,581 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411932 │ 60,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,003 │ 66 │ 0,856 │ 0,540 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411060 │ 60,0 │ 28,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 2,552 │ 66 │ 0,727 │ 0,459 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411061 │ 60,0 │ 28,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,560 │ 66 │ 0,730 │ 0,461 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411062 │ 60,0 │ 28,0 │ 3,5 │ 8,5 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,967 │ 66 │ 0,846 │ 0,534 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411933 │ 60,0 │ 28,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,996 │ 66 │ 1,424 │ 0,899 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411063 │ 60,0 │ 30,0 │ 6,0 │ 15,0 │ 5,0 │ - │ - │ 7,254 │ 67 │ 2,067 │ 1,306 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411064 │ 60,0 │ 32,0 │ 2,0 │ 2,2 │ 3,5 │ - │ - │ 1,886 │ 68 │ 0,538 │ 0,340 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411065 │ 60,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,777 │ 70 │ 0,791 │ 0,500 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411066 │ 60,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,657 │ 70 │ 1,042 │ 0,658 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411934 │ 60,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 4,303 │ 70 │ 1,226 │ 0,775 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411067 │ 60,0 │ 35,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 14,0 │ - │ 2,0 │ 5,526 │ 70 │ 1,575 │ 0,995 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411068 │ 60,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 50 │ 2,5 │ 2,5 │ 4,527 │ 70 │ 1,290 │ 0,815 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411069 │ 60,0 │ 35,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 5,355 │ 70 │ 1,526 │ 0,964 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411071 │ 60,0 │ 37,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,5 │ 1,2 │ 2,368 │ 71 │ 0,675 │ 0,426 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411072 │ 60,0 │ 38,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 9,0 │ - │ - │ 7,134 │ 71 │ 2,033 │ 1,284 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411073 │ 60,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ 0,5 │ 2,450 │ 72 │ 0,698 │ 0,441 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411074 │ 60,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,857 │ 72 │ 1,099 │ 0,694 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411075 │ 60,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 6,0 │ - │ - │ 7,277 │ 72 │ 2,074 │ 1,310 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411076 │ 60,0 │ 40,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,009 │ 72 │ 1,428 │ 0,902 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411935 │ 60,0 │ 40,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,716 │ 72 │ 1,629 │ 1,029 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411078 │ 60,0 │ 42,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,276 │ 73 │ 1,789 │ 1,130 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411079 │ 60,0 │ 43,0 │ 10,0 │ 18,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 11,993 │ 74 │ 3,418 │ 2,159 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411080 │ 60,0 │ 45,0 │ 7,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,054 │ 75 │ 2,295 │ 1,450 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411937 │ 60,0 │ 45,0 │ 8,5 │ 13,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 9,894 │ 75 │ 2,820 │ 1,781 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411081 │ 60,0 │ 45,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 9,554 │ 75 │ 2,723 │ 1,720 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411082 │ 60,0 │ 46,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,5 │ - │ 2,674 │ 76 │ 0,762 │ 0,481 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411083 │ 60,0 │ 46,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ - │ 3,674 │ 76 │ 1,047 │ 0,661 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411084 │ 60,0 │ 50,0 │ 4,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 7,974 │ 78 │ 2,272 │ 1,435 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411938 │ 60,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,633 │ 78 │ 1,890 │ 1,194 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411085 │ 60,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 6,0 │ - │ - │ 8,477 │ 78 │ 2,416 │ 1,526 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411086 │ 60,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 16,0 │ 4,0 │ 1,0 │ - │ 10,232 │ 78 │ 2,913 │ 1,842 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411939 │ 60,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 15,0 │ 5,0 │ - │ - │ 10,254 │ 78 │ 2,922 │ 1,846 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411087 │ 60,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,373 │ 78 │ 2,101 │ 1,327 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411088 │ 60,0 │ 50,0 │ 12,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,774 │ 78 │ 2,500 │ 1,579 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411089 │ 60,0 │ 50,0 │ 14,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 10,614 │ 78 │ 3,025 │ 1,910 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411940 │ 60,0 │ 52,0 │ 6,0 │ 13,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 9,629 │ 80 │ 2,744 │ 1,733 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411090 │ 60,0 │ 52,0 │ 8,0 │ 15,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 11,436 │ 80 │ 3,259 │ 2,059 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411091 │ 60,0 │ 54,0 │ 6,0 │ 16,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 11,319 │ 81 │ 3,226 │ 2,037 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411941 │ 60,0 │ 55,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,203 │ 81 │ 2,053 │ 1,296 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411942 │ 60,0 │ 55,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 9,536 │ 81 │ 2,718 │ 1,717 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411092 │ 60,0 │ 55,0 │ 12,0 │ 7,0 │ 4,0 │ - │ - │ 10,244 │ 81 │ 2,920 │ 1,844 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411093 │ 60,0 │ 55,0 │ 15,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 11,454 │ 81 │ 3,264 │ 2,062 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411943 │ 60,0 │ 55,0 │ 16,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 11,973 │ 81 │ 3,412 │ 2,155 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411946 │ 61,0 │ 53,0 │ 24,0 │ 45,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 27,708 │ 81 │ 7,897 │ 4,987 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411095 │ 61,0 │ 56,0 │ 3,5 │ 7,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,829 │ 83 │ 1,661 │ 1,049 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411097 │ 62,0 │ 25,0 │ 3,2 │ 2,0 │ 5,0 │ - │ 1,0 │ 2,472 │ 67 │ 0,704 │ 0,445 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411098 │ 62,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 5,0 │ - │ - │ 1,854 │ 69 │ 0,528 │ 0,334 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411099 │ 62,0 │ 33,5 │ 3,5 │ 7,0 │ 3,0 │ 7,0 │ - │ 4,184 │ 70 │ 1,192 │ 0,753 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411100 │ 62,0 │ 40,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 8,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 9,336 │ 74 │ 2,661 │ 1,681 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411101 │ 62,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,653 │ 80 │ 2,181 │ 1,377 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411944 │ 62,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,174 │ 80 │ 2,329 │ 1,471 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411102 │ 62,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 9,054 │ 80 │ 2,580 │ 1,630 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411103 │ 62,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 13,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 9,489 │ 80 │ 2,704 │ 1,708 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411945 │ 62,0 │ 60,0 │ 5,0 │ 15,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 11,383 │ 86 │ 3,244 │ 2,049 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411104 │ 62,0 │ 61,0 │ 27,0 │ 17,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 22,580 │ 87 │ 6,435 │ 4,064 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411106 │ 63,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,560 │ 68 │ 0,730 │ 0,461 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411107 │ 63,0 │ 25,0 │ 3,2 │ 3,2 │ 5,0 │ 1,6 │ 1,6 │ 2,756 │ 68 │ 0,786 │ 0,496 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411108 │ 63,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 5,0 │ 1,7 │ 1,7 │ 2,999 │ 68 │ 0,855 │ 0,540 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411109 │ 63,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,5 │ - │ 2,275 │ 70 │ 0,648 │ 0,410 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411110 │ 63,0 │ 32,0 │ 3,2 │ 3,2 │ 5,0 │ 1,6 │ 1,6 │ 2,980 │ 71 │ 0,849 │ 0,536 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411947 │ 63,0 │ 50,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 3,0 │ - │ - │ 7,439 │ 81 │ 2,120 │ 1,339 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411111 │ 64,0 │ 36,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 4,192 │ 74 │ 1,195 │ 0,754 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411112 │ 64,0 │ 39,0 │ 19,0 │ 37,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 19,596 │ 75 │ 5,585 │ 3,527 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411113 │ 64,0 │ 38,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 4,858 │ 75 │ 1,384 │ 0,874 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411114 │ 64,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 5,467 │ 81 │ 1,558 │ 0,984 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411115 │ 64,4 │ 38,3 │ 5,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 4,893 │ 75 │ 1,394 │ 0,881 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411116 │ 65,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,949 │ 68 │ 0,556 │ 0,351 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411117 │ 65,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,649 │ 68 │ 0,755 │ 0,477 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411118 │ 65,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 1,709 │ 69 │ 0,487 │ 0,308 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411119 │ 65,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 1,902 │ 69 │ 0,542 │ 0,342 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411120 │ 65,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 3,5 │ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │ 2,419 │ 70 │ 0,689 │ 0,435 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411121 │ 65,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │ 2,836 │ 70 │ 0,808 │ 0,511 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411122 │ 65,0 │ 25,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 15,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,686 │ 70 │ 1,051 │ 0,664 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411123 │ 65,0 │ 30,0 │ 2,0 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,299 │ 72 │ 0,655 │ 0,414 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411949 │ 65,0 │ 35,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 7,433 │ 74 │ 2,118 │ 1,338 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411124 │ 65,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 9,0 │ 6,0 │ - │ - │ 7,137 │ 75 │ 2,034 │ 1,285 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411126 │ 65,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 4,432 │ 76 │ 1,263 │ 0,798 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411127 │ 65,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 4,682 │ 76 │ 1,334 │ 0,843 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411129 │ 65,0 │ 45,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ 1,2 │ 2,698 │ 79 │ 0,769 │ 0,486 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411950 │ 65,0 │ 50,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,921 │ 82 │ 1,117 │ 0,706 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411130 │ 65,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 17,0 │ 10,0 │ - │ - │ 12,555 │ 82 │ 3,578 │ 2,260 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411951 │ 65,0 │ 55,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 10,429 │ 85 │ 2,972 │ 1,877 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411131 │ 65,0 │ 60,0 │ 6,0 │ 15,0 │ 4,0 │ - │ - │ 12,034 │ 88 │ 3,430 │ 2,166 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412067 │ 65,0 │ 62,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 10,830 │ 90 │ 3,087 │ 1,949 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411952 │ 65,5 │ 65,0 │ 9,5 │ 8,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 10,696 │ 92 │ 3,048 │ 1,925 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411132 │ 66,0 │ 28,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,024 │ 72 │ 0,862 │ 0,544 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411133 │ 66,0 │ 38,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 4,734 │ 76 │ 1,349 │ 0,852 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411953 │ 66,0 │ 45,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ - │ 4,519 │ 80 │ 1,288 │ 0,813 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411954 │ 66,0 │ 47,0 │ 10,0 │ 47,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 24,008 │ 81 │ 6,842 │ 4,321 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411134 │ 66,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 7,854 │ 83 │ 2,238 │ 1,414 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411135 │ 66,0 │ 56,0 │ 14,0 │ 26,0 │ 3,0 │ - │ - │ 20,179 │ 87 │ 5,751 │ 3,632 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411137 │ 67,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,639 │ 69 │ 0,467 │ 0,295 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411138 │ 67,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 1,859 │ 71 │ 0,530 │ 0,335 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411139 │ 67,0 │ 31,0 │ 2,0 │ 2,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,084 │ 74 │ 0,594 │ 0,375 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411140 │ 67,0 │ 43,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 3,014 │ 80 │ 0,859 │ 0,543 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411141 │ 67,0 │ 65,5 │ 15,0 │ 31,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 25,765 │ 94 │ 7,343 │ 4,638 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411142 │ 68,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2,5 │ 1,0 │ - │ 1,309 │ 71 │ 0,373 │ 0,236 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411965 │ 68,0 │ 40,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,553 │ 79 │ 1,298 │ 0,820 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411145 │ 69,0 │ 37,3 │ 6,5 │ 8,0 │ 6,0 │ - │ - │ 7,026 │ 78 │ 2,002 │ 1,265 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411146 │ 70,0 │ 15,0 │ 3,5 │ 13,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ 3,960 │ 72 │ 1,129 │ 0,713 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411147 │ 70,0 │ 18,0 │ 1,8 │ 2,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,603 │ 72 │ 0,457 │ 0,289 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411148 │ 70,0 │ 19,0 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,5 │ - │ - │ 1,923 │ 73 │ 0,548 │ 0,346 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411956 │ 70,0 │ 20,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,200 │ 73 │ 0,627 │ 0,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411150 │ 70,0 │ 25,0 │ 1,8 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 1,975 │ 74 │ 0,563 │ 0,356 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411957 │ 70,0 │ 25,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,800 │ 74 │ 1,368 │ 0,864 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411131 │ 70,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,039 │ 75 │ 0,866 │ 0,547 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411153 │ 70,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,199 │ 76 │ 0,912 │ 0,576 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411154 │ 70,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,714 │ 81 │ 0,774 │ 0,489 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411155 │ 70,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 5,277 │ 81 │ 1,504 │ 0,950 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411156 │ 70,0 │ 40,0 │ 8,0 │ 7,0 │ 4,0 │ - │ - │ 7,874 │ 81 │ 2,244 │ 1,417 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411158 │ 70,0 │ 41,0 │ 6,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 7,754 │ 81 │ 2,210 │ 1,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412105 │ 70,0 │ 45,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,275 │ 83 │ 1,503 │ 0,950 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411159 │ 70,0 │ 45,0 │ 8,0 │ 15,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 11,210 │ 83 │ 3,195 │ 2,018 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411160 │ 70,0 │ 50,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 3,963 │ 86 │ 1,130 │ 0,713 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411161 │ 70,0 │ 60,0 │ 7,0 │ 10,0 │ 12,0 │ - │ - │ 9,509 │ 86 │ 2,710 │ 1,712 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411162 │ 70,0 │ 50,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 13,020 │ 86 │ 3,711 │ 2,344 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411958 │ 70,0 │ 52,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 10,873 │ 87 │ 3,099 │ 1,957 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411163 │ 70,0 │ 52,0 │ 24,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 17,969 │ 87 │ 5,121 │ 3,234 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411165 │ 70,0 │ 57,0 │ 10,0 │ 16,0 │ 2,0 │ 8,0 │ 2,0 │ 14,383 │ 90 │ 4,099 │ 2,589 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411166 │ 70,0 │ 60,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 5,685 │ 92 │ 1,620 │ 1,023 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411167 │ 70,0 │ 60,0 │ 15,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 13,245 │ 92 │ 3,775 │ 2,384 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411168 │ 70,0 │ 63,0 │ 29,0 │ 17,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 26,140 │ 94 │ 7,450 │ 4,705 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411169 │ 70,0 │ 67,0 │ 31,0 │ 16,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 27,520 │ 97 │ 7,843 │ 4,954 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411171 │ 71,0 │ 26 0 │ 10,0 │ 16,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 9,690 │ 76 │ 2,762 │ 1,744 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411172 │ 71,0 │ 29,0 │ 4,8 │ 7,2 │ 9,5 │ 0,8 │ 0,8 │ 5,341 │ 77 │ 1,522 │ 0,961 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411173 │ 71,0 │ 34,0 │ 18,5 │ 16,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 15,645 │ 79 │ 4,459 │ 2,816 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411959 │ 71,0 │ 47,0 │ 16,0 │ 53,0 │ 5,0 │ 1,9 │ 1,0 │ 27,839 │ 85 │ 7,934 │ 5,011 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411176 │ 72,0 │ 35,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ - │ - │ 7,279 │ 80 │ 2,075 │ 1,310 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411177 │ 72,0 │ 60,0 │ 6,0 │ 23,0 │ 4,0 │ - │ - │ 15,154 │ 94 │ 4,319 │ 2,728 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411178 │ 73,0 │ 20,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,196 │ 76 │ 0,626 │ 0,395 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411179 │ 73,0 │ 28,0 │ 2,0 │ 6,0 │ 6,0 │ - │ - │ 2,837 │ 78 │ 0,809 │ 0,511 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411180 │ 73,0 │ 51,0 │ 12,5 │ 15,0 │ 4,0 │ - │ - │ 14,934 │ 89 │ 4,256 │ 2,688 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411183 │ 74,0 │ 39,0 │ 6,5 │ 11,0 │ 6,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 8,475 │ 84 │ 2,415 │ 1,525 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411186 │ 75,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 4,0 │ - │ - │ 2,809 │ 79 │ 0,801 │ 0,506 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411961 │ 75,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 4,786 │ 79 │ 1,364 │ 0,862 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411187 │ 75,0 │ 25,5 │ 2,0 │ 5,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,694 │ 79 │ 0,768 │ 0,485 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411188 │ 75,0 │ 26,0 │ 4,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,836 │ 80 │ 1,378 │ 0,871 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411189 │ 75,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 4,050 │ 81 │ 1,154 │ 0,729 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411190 │ 75,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 5,027 │ 81 │ 1,433 │ 0,905 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411191 │ 75,0 │ 30,0 │ 6,0 │ 15,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,154 │ 81 │ 2,324 │ 1,468 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411192 │ 75,0 │ 32,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,719 │ 82 │ 1,060 │ 0,669 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411193 │ 75,0 │ 35,0 │ 4,5 │ 4,5 │ 5,0 │ 2,0 │ - │ 4,793 │ 83 │ 1,366 │ 0,863 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411197 │ 75,0 │ 45,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ 1,2 │ 2,948 │ 88 │ 0,840 │ 0,531 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411198 │ 75,0 │ 45,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,399 │ 88 │ 1,539 │ 0,972 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411109 │ 75,0 │ 45,0 │ 8,0 │ 7,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 8,650 │ 88 │ 2,465 │ 1,557 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411200 │ 75,0 │ 45,0 │ 12,0 │ 9,0 │ 5,0 │ - │ - │ 12,024 │ 88 │ 3,427 │ 2,164 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411201 │ 75,0 │ 50,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,870 │ 90 │ 1,388 │ 0,877 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411204 │ 75,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 6,027 │ 90 │ 1,718 │ 1,085 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411203 │ 75,0 │ 50,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 2,7 │ 2,7 │ 6,106 │ 90 │ 1,740 │ 1,099 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411206 │ 75,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 7,439 │ 90 │ 2,120 │ 1,339 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411207 │ 75,0 │ 50,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 8,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 8,345 │ 90 │ 2,378 │ 1,502 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411962 │ 75,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 9,414 │ 90 │ 2,683 │ 1,695 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411208 │ 75,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 2,0 │ 10,225 │ 90 │ 2,914 │ 1,841 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411963 │ 75,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 10,254 │ 90 │ 2,922 │ 1,846 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411209 │ 75,0 │ 50,0 │ 12,0 │ 12,0 │ - │ - │ - │ 13,560 │ 90 │ 3,865 │ 2,441 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411211 │ 75,0 │ 55,0 │ 6,0 │ 10,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 9,453 │ 93 │ 2,694 │ 1,701 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411964 │ 75,0 │ 68,0 │ 23,0 │ 35,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 32,991 │ 101 │ 9,403 │ 5,938 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411213 │ 75,0 │ 70,0 │ 16,0 │ 14,0 │ 8,0 │ - │ - │ 19,697 │ 103 │ 5,614 │ 3,546 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412142 │ 76,0 │ 16,2 │ 6,0 │ 17,0 │ - │ - │ " │ 6,294 │ 78 │ 1,794 │ 1,133 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411216 │ 76,0 │ 34,0 │ 18,0 │ 34,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 19,150 │ 83 │ 5,458 │ 3,447 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411217 │ 76,0 │ 45,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 3,0 │ - │ │ 9,799 │ 88 │ 2,793 │ 1,764 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411219 │ 76,0 │ 64,0 │ 7,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 9,933 │ 100 │ 2,831 │ 1,788 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411222 │ 78,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 2,901 │ 88 │ 0,827 │ 0,522 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411224 │ 78,0 │ 70,0 │ 8,0 │ 24,0 │ 10,0 │ - │ - │ 21,335 │ 105 │ 6,080 │ 3,840 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411225 │ 79,0 │ 41,0 │ 14,0 │ 65,0 │ 3,0 │ - │ - │ 28,629 │ 89 │ 8,159 │ 5,153 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411226 │ 79,0 │ 65,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,334 │ 102 │ 2,375 │ 1,500 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411228 │ 80,0 │ 18,0 │ 4,0 │ 14,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ 5,194 │ 82 │ 1,480 │ 0,935 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411231 │ 80,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,004 │ 83 │ 0,571 │ 0,361 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411232 │ 80,0 │ 33,0 │ 4,0 │ 10,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,118 │ 87 │ 1,744 │ 1,101 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411233 │ 80,0 │ 34,0 │ 6,0 │ 7,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,793 │ 87 │ 1,936 │ 1,223 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411234 │ 80,0 │ 37,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 6,614 │ 88 │ 1,885 │ 1,190 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411235 │ 80,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 7,0 │ 6,0 │ - │ - │ 7,482 │ 89 │ 2,132 │ 1,347 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411237 │ 80,0 │ 40,0 │ 24,0 │ 50,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 27,191 │ 89 │ 7,750 │ 4,894 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411238 │ 80,0 │ 44,0 │ 8,0 │ 10,5 │ 5,0 │ - │ - │ 10,234 │ 91 │ 2,917 │ 1,842 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411239 │ 80,0 │ 45,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 8,299 │ 92 │ 2,365 │ 1,494 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411966 │ 80,0 │ 45,0 │ 27,0 │ 12,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 23,761 │ 92 │ 6,772 │ 4,277 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411968 │ 80,0 │ 50,0 │ 10,0 │ 22,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 16,815 │ 94 │ 4,792 │ 3,027 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411240 │ 60,0 │ 50,0 │ 10,0 │ 30,1 │ 6,0 │ - │ - │ 20,077 │ 94 │ 5,722 │ 3,614 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411967 │ 80,0 │ 50,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 11,860 │ 94 │ 3,380 │ 2,135 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411242 │ 80,0 │ 60,0 │ 12,0 │ 20,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 19,273 │ 100 │ 5,493 │ 3,469 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411244 │ 80,0 │ 70,0 │ 9,0 │ 15,0 │ 8,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 16,483 │ 106 │ 4,698 │ 2,967 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411969 │ 80,5 │ 40,5 │ 6,0 │ 6,0 │ 2,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 6,912 │ 90 │ 1,970 │ 1,244 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411970 │ 82,0 │ 40,0 │ 30,0 │ 14,0 │ - │ - │ - │ 26,000 │ 91 │ 7,410 │ 4,680 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411971 │ 82,0 │ 65,0 │ 12,0 │ 7,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 13,541 │ 105 │ 3,859 │ 2,437 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411247 │ 83,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 3,914 │ 87 │ 1,115 │ 0,705 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411972 │ 83,0 │ 58,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 28,991 │ 101 │ 8,263 │ 5,218 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411249 │ 83,0 │ 61,0 │ 26,0 │ 43,0 │ 10,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 36,737 │ 103 │ 10,470 │ 6,613 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411250 │ 84,0 │ 25,0 │ 2,2 │ 5,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,007 │ 88 │ 0,857 │ 0,541 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411973 │ 84,0 │ 52,0 │ 25,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 26,415 │ 99 │ 7,528 │ 4,755 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411252 │ 85,0 │ 25,0 │ 1,5 │ 3,0 │ 4,5 │ - │ - │ 2,023 │ 89 │ 0,577 │ 0,364 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411253 │ 85,0 │ 25,0 │ 2,2 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 2,687 │ 89 │ 0,766 │ 0,484 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411256 │ 85,0 │ 40,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 10,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 8,470 │ 94 │ 2,414 │ 1,525 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411257 │ 85,0 │ 40,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 8,769 │ 94 │ 2,499 │ 1,578 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411259 │ 85,0 │ 52,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 5,0 │ - │ - │ 8,174 │ 100 │ 2,329 │ 1,471 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411974 │ 85,0 │ 55,0 │ 32,0 │ 18,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 31,339 │ 101 │ 8,932 │ 5,641 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411260 │ 85,0 │ 60,0 │ 5,0 │ 101,0 │ 5,0 │ - │ - │ 9,804 │ 104 │ 2,794 │ 1,765 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411261 │ 85,0 │ 60,0 │ 8,0 │ 20,0 │ 5,0 │ - │ - │ 17,254 │ 104 │ 4,917 │ 3,105 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411262 │ 65,0 │ 60,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 23,054 │ 104 │ 6,570 │ 4,150 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411263 │ 85,0 │ 61,0 │ 6,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 10,654 │ 105 │ 3,036 │ 1,918 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411264 │ 85,0 │ 65,0 │ 10,0 │ 7,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 12,386 │ 107 │ 3,530 │ 2,230 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411265 │ 85,0 │ 65,0 │ 10,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 22,303 │ 107 │ 6,356 │ 4,014 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411266 │ 85,0 │ 79,0 │ 20,0 │ 8,0 │ 10,0 │ - │ - │ 21,935 │ 116 │ 6,251 │ 3,948 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411975 │ 85,0 │ 80,0 │ 15,0 │ 7,0 │ 5,0 │ - │ - │ 17,354 │ 117 │ 4,946 │ 3,124 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411267 │ 85,0 │ 80,0 │ 21,0 │ 21,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 30,238 │ 117 │ 8,618 │ 5,443 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411268 │ 86,0 │ 38,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 5,0 │ - │ - │ 4,034 │ 94 │ 1,150 │ 0,726 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411269 │ 86,0 │ 58,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 11,934 │ 104 │ 3,401 │ 2,148 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411976 │ 86,0 │ 65,0 │ 25,0 │ 20,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 29,515 │ 108 │ 8,412 │ 5,313 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411273 │ 87,0 │ 22,0 │ 1,7 │ 2,2 │ 2,0 │ - │ - │ 1,934 │ 90 │ 0,551 │ 0,348 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411276 │ 87,0 │ 40,0 │ 18,0 │ 56,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 28,016 │ 96 │ 7,985 │ 5,043 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411277 │ 87,0 │ 54,0 │ 4,0 │ 7,0 │ 1,0 │ │ │ 6,982 │ 102 │ 1,990 │ 1,257 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411278 │ 88,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,579 │ 92 │ 1,020 │ 0,644 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411279 │ 88,0 │ 40,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 3,151 │ 97 │ 0,898 │ 0,567 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411280 │ 88,0 │ 60,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 5,543 │ 107 │ 1,580 │ 0,998 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411254 │ 89,0 │ 26,0 │ 4,0 │ 7,0 │ 3,0 │ 1,0 │ - │ 5,117 │ 93 │ 1,458 │ 0,921 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411977 │ 89,0 │ 30,0 │ 4,0 │ 7,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,399 │ 94 │ 1,539 │ 0,972 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411281 │ 90,0 │ 20,0 │ 4,0 │ 16,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ 6,218 │ 92 │ 1,772 │ 1,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411283 │ 90,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,5 │ - │ - │ 2,273 │ 93 │ 0,648 │ 0,409 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411284 │ 90,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 2,275 │ 93 │ 0,648 │ 0,410 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411285 │ 90,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,3 │ 2,819 │ 93 │ 0,803 │ 0,507 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411286 │ 90,0 │ 25,0 │ 3,2 │ 6,5 │ 4,5 │ - │ - │ 4,340 │ 93 │ 1,237 │ 0,781 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411287 │ 90,0 │ 25,0 │ 3,5 │ 6,5 │ 4,5 │ - │ - │ 4,591 │ 93 │ 1,308 │ 0,826 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412106 │ 90,0 │ 26,0 │ 3,5 │ 7,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,740 │ 94 │ 1,351 │ 0,853 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411978 │ 90,0 │ 27,0 │ 2,2 │ 12,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 4,974 │ 94 │ 1,418 │ 0,895 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411288 │ 90,0 │ 30,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,2 │ 2,945 │ 95 │ 0,839 │ 0,530 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411979 │ 90,0 │ 39,0 │ 18,0 │ 46,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 25,875 │ 98 │ 7,374 │ 4,658 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411980 │ 90,0 │ 40,0 │ 2,0 │ 3,1 │ 3,0 │ - │ - │ 2,997 │ 99 │ 0,854 │ 0,540 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411290 │ 90,0 │ 41,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ 3,238 │ 99 │ 0,923 │ 0,583 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411292 │ 90,0 │ 45,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,2 │ 1,2 │ 3,320 │ 101 │ 0,946 │ 0,598 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411295 │ 90,0 │ 50,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 8,139 │ 103 │ 2,320 │ 1,465 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411296 │ 90,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 10,659 │ 103 │ 3,038 │ 1,919 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411297 │ 90,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 12,294 │ 103 │ 3,504 │ 2,213 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411298 │ 90,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 15,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 13,549 │ 103 │ 3,862 │ 2,439 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411299 │ 90,0 │ 54,0 │ 14,0 │ 22,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 21,473 │ 105 │ 6,120 │ 3,865 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411300 │ 90,0 │ 65,0 │ 7,0 │ 15,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 14,991 │ 111 │ 4,273 │ 2,698 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411303 │ 90,0 │ 65,0 │ 15,0 │ 7,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 16,991 │ 111 │ 4,843 │ 3,058 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411305 │ 90,0 │ 75,0 │ 10,0 │ 15,0 │ 6,0 │ - │ 3,0 │ 18,808 │ 117 │ 5,360 │ 3,385 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411981 │ 90,0 │ 80,0 │ 26,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 37,455 │ 120 │ 10,675 │ 6,742 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411982 │ 80,0 │ 83,0 │ 25,0 │ 16,0 │ 50 │ 3,0 │ 3,0 │ 31,795 │ 123 │ 9,062 │ 5,723 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411306 │ 91,0 │ 28,0 │ 3,0 │ 4,1 │ 5,0 │ - │ - │ 3,809 │ 95 │ 1,085 │ 0,686 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411983 │ 91,0 │ 34,0 │ 12,0 │ 47,0 │ 3,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 21,278 │ 97 │ 6,064 │ 3,830 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411984 │ 92,5 │ 51,0 │ 9,0 │ 8,5 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 11,904 │ 106 │ 3,393 │ 2,143 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411308 │ 93,0 │ 22,0 │ 2,8 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 3,391 │ 96 │ 0,967 │ 0,610 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412107 │ 94,0 │ 45,0 │ 6,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 10,369 │ 104 │ 2,955 │ 1,866 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411310 │ 95,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 6,0 │ 0,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 3,292 │ 98 │ 0,938 │ 0,593 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411314 │ 95,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 4,132 │ 101 │ 1,178 │ 0,744 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411315 │ 95,0 │ 39,0 │ 4,0 │ 9,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 6,976 │ 103 │ 1,988 │ 1,256 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411316 │ 95,0 │ 40,0 │ 3,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 5,864 │ 103 │ 1,671 │ 1,055 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411317 │ 95,0 │ 40,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 7,090 │ 103 │ 2,021 │ 1,276 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411318 │ 95,0 │ 48,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 12,454 │ 106 │ 3,549 │ 2,242 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411319 │ 95,0 │ 48,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 8,0 │ - │ - │ 12,357 │ 106 │ 3,573 │ 2,257 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411320 │ 95,0 │ 48,0 │ 8,0 │ 15,0 │ 5,0 │ - │ - │ 13,654 │ 107 │ 3,891 │ 2,458 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411985 │ 95,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 14,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 13,533 │ 107 │ 3,857 │ 2,436 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411321 │ 95,0 │ 60,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 6,443 │ 112 │ 1,836 │ 1,160 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411322 │ 96,0 │ 20,0 │ 1,5 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,199 │ 98 │ 0,627 │ 0,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411324 │ 96,0 │ 75,0 │ 25,0 │ 58,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 53,015 │ 122 │ 15,109 │ 9,543 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412108 │ 97,0 │ 34,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 7,185 │ 103 │ 2,048 │ 1,293 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411325 │ 98,0 │ 32,0 │ 10,0 │ 15,0 │ - │ - │ - │ 13,100 │ 103 │ 3,734 │ 2,358 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411327 │ 100,0 │ 22,0 │ 4,5 │ 17,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ 7,533 │ 102 │ 2,147 │ 1,356 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411986 │ 100,0 │ 25,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,468 │ 103 │ 0,703 │ 0,444 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411987 │ 100,9 │ 25,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 8,296 │ 103 │ 2,364 │ 1,493 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411328 │ 100,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 3,929 │ 103 │ 1,120 │ 0,707 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411988 │ 100,0 │ 30,0 │ 3,0 │ 7,0 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 4,963 │ 104 │ 1,414 │ 0,893 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411329 │ 100,0 │ 30,0 │ 9,5 │ 32,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 16,109 │ 104 │ 4,591 │ 2,900 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411989 │ 100,0 │ 32,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 6,404 │ 105 │ 1,825 │ 1,153 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411990 │ 100,0 │ 35,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 13,199 │ 106 │ 3,762 │ 2,376 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411331 │ 100,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 9,0 │ 6,0 │ - │ - │ 9,412 │ 107 │ 2,682 │ 1,694 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411332 │ 100,0 │ 39,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 5,436 │ 107 │ 1,549 │ 0,979 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411333 │ 100,0 │ 40,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 2,5 │ - │ 6,790 │ 108 │ 1,935 │ 1,222 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411334 │ 100,0 │ 45,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 11,014 │ 110 │ 3,139 │ 1,982 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411335 │ 100,0 │ 45,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 10,996 │ 110 │ 3,134 │ 1,979 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411336 │ 100,0 │ 60,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 10,856 │ 117 │ 3,094 │ 1,954 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411337 │ 100,0 │ 60,0 │ 9,0 │ 9,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 13,736 │ 117 │ 3,315 │ 2,472 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411338 │ 100,0 │ 65,0 │ 19,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 24,556 │ 119 │ 6,999 │ 4,420 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411339 │ 100,0 │ 68,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 10,0 │ - │ - │ 7,735 │ 121 │ 2,204 │ 1,392 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411340 │ 100,0 │ 75,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 13,429 │ 125 │ 3,827 │ 2,417 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411341 │ 100,0 │ 75,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 10,0 │ 3,3 │ 3,3 │ 13,528 │ 125 │ 3,855 │ 2,435 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411344 │ 100,0 │ 92,0 │ 84,0 │ 40,0 │ 15,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 87,672 │ 136 │ 24,987 │ 15,781 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411991 │ 101,0 │ 44,0 │ 28,0 │ 25,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 32,261 │ 110 │ 9,194 │ 5,807 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411346 │ 101,0 │ 75,0 │ 32,0 │ 29,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 44,805 │ 126 │ 12,769 │ 8,065 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411326 │ 102,0 │ 12,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ 2,249 │ 103 │ 0,641 │ 0,405 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411348 │ 102,0 │ 68,0 │ 32,0 │ 20,0 │ 0,0 │ 2,0 │ - │ 39,900 │ 123 │ 11,372 │ 7,182 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411349 │ 103,0 │ 51,0 │ 13,0 │ 18,0 │ 5,0 │ - │ - │ 20,284 │ 115 │ 5,781 │ 3,651 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411350 │ 104,0 │ 28,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 4,0 │ - │ - │ 5,634 │ 108 │ 1,606 │ 1,014 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411992 │ 104,0 │ 55,0 │ 25,0 │ 39,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 37,749 │ 118 │ 10,759 │ 0,795 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411993 │ 105,0 │ 35,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 5,725 │ 111 │ 1,632 │ 1,031 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411994 │ 105,0 │ 40,0 │ 25,0 │ 23,0 │ 0,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 29,683 │ 112 │ 8,460 │ 5,343 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411353 │ 105,0 │ 77,0 │ 22,0 │ 30,0 │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 39,976 │ 130 │ 11,393 │ 7,196 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411354 │ 105,0 │ 86,0 │ 55,0 │ 62,0 │ 15,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 77,024 │ 136 │ 21,952 │ 13,864 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411995 │ 105,0 │ 95,0 │ 20,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 39,786 │ 142 │ 11,339 │ 7,162 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411356 │ 106,0 │ 70,0 │ 16,0 │ 16,0 │ 8,0 │ - │ - │ 25,737 │ 127 │ 7,335 │ 4,633 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411996 │ 106,0 │ 89,0 │ 30,0 │ 33,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 51,261 │ 138 │ 14,610 │ 9,227 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411357 │ 107,0 │ 31,0 │ 3,0 │ 5,0 │ 6,0 │ - │ - │ 4,687 │ 111 │ 1,336 │ 0,844 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411997 │ 107,0 │ 40,0 │ 3,5 │ 6,0 │ 6,0 │ - │ - │ 5,624 │ 114 │ 1,603 │ 1,012 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411358 │ 108,0 │ 29,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 2,5 │ - │ - │ 6,373 │ 112 │ 1,816 │ 1,147 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411359 │ 108,0 │ 65,0 │ 22,0 │ 20,0 │ 5,0 │ - │ - │ 32,414 │ 126 │ 9,238 │ 5,834 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411360 │ 108,0 │ 68,0 │ 28,0 │ 6,0 │ 3,0 │ - │ - │ 32,659 │ 128 │ 9,308 │ 5,879 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411361 │ 109,0 │ 50,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 5,0 │ - │ - │ 13,814 │ 120 │ 3,937 │ 2,486 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411362 │ 110,0 │ 24,0 │ 5,0 │ 19,9 │ 6,0 │ 4,0 │ - │ 9,153 │ 113 │ 2,609 │ 1,648 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411363 │ 110,0 │ 35,5 │ 4,0 │ 6,5 │ 6,0 │ - │ - │ 6,525 │ 116 │ 1,860 │ 1,174 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411998 │ 110,0 │ 65,5 │ 5,5 │ 9,0 │ 6,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 11,526 │ 128 │ 3,285 │ 2,075 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411365 │ 110,0 │ 72,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 10,914 │ 132 │ 3,110 │ 1,964 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411999 │ 110,0 │ 106,0 │ 16,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 28,436 │ 153 │ 8,104 │ 5,119 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411367 │ 112,0 │ 29,0 │ 5,0 │ 9,0 │ 2,5 │ - │ 2,5 │ 7,760 │ 116 │ 2,212 │ 1,397 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411368 │ 115,0 │ 34,0 │ 6,0 │ 7,0 │ 4,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 8,893 │ 120 │ 2,535 │ 1,601 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411370 │ 118,0 │ 39,0 │ 11,0 │ 21,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 18,862 │ 124 │ 5,376 │ 3,395 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412000 │ 119,0 │ 28,5 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ - │ - │ 2,929 │ 122 │ 0,835 │ 0,527 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411371 │ 120,0 │ 26,0 │ 3,5 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 5,069 │ 123 │ 1,445 │ 0,912 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411373 │ 120,0 │ 35,0 │ 5,5 │ 13,0 │ 3,0 │ - │ - │ 10,454 │ 125 │ 2,979 │ 1,882 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411374 │ 120,0 │ 43,0 │ 15,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 20,294 │ 127 │ 5,784 │ 3,653 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412001 │ 120,0 │ 58,0 │ 15,0 │ 17,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 25,359 │ 133 │ 7,227 │ 4,565 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411375 │ 120,0 │ 68,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 10,0 │ - │ - │ 8,215 │ 338 │ 2,341 │ 1,479 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411376 │ 120,0 │ 70,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 2,5 │ 2,5 │ 14,587 │ 139 │ 4,157 │ 2,626 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411377 │ 120,0 │ 70,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 14,762 │ 159 │ 4,207 │ 2,657 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411378 │ 120,0 │ 70,0 │ 23,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 30,473 │ 139 │ 8,685 │ 5,485 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411379 │ 120,0 │ 80,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 11,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 19,191 │ 144 │ 5,469 │ 3,454 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411380 │ 120,0 │ 80,0 │ 20,0 │ 15,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 33,197 │ 144 │ 9,461 │ 5,976 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412002 │ 121,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 2,5 │ - │ - │ 4,563 │ 124 │ 1,301 │ 0,821 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411381 │ 122,0 │ 92,0 │ 22,0 │ 22,0 │ 5,0 │ - │ - │ 42,294 │ 153 │ 12,054 │ 7,613 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412003 │ 123,0 │ 65,0 │ 8,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 13,314 │ 139 │ 3,794 │ 2,396 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411383 │ 124,0 │ 66,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 5,0 │ - │ - │ 11,094 │ 140 │ 3,162 │ 1,997 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411385 │ 125,0 │ 25,0 │ 2,2 │ 3,5 │ 3,0 │ - │ - │ 3,567 │ 127 │ 1,017 │ 0,642 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411386 │ 125,0 │ 25,0 │ 5,5 │ 20,0 │ 7,0 │ 4,0 │ - │ 10,846 │ 127 │ 3,091 │ 1,952 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411388 │ 125,0 │ 45,0 │ 2,2 │ 2,5 │ 2,0 │ - │ - │ 3,829 │ 133 │ 1,091 │ 0,689 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411389 │ 125,0 │ 68,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 13,054 │ 142 │ 3,720 │ 2,350 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411391 │ 125,0 │ 80,0 │ 10,5 │ 10,0 │ 11,0 │ 3,7 │ 3,7 │ 19,701 │ 148 │ 5,615 │ 3,546 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411392 │ 125,0 │ 80,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 11,0 │ 5,5 │ 5,5 │ 19,630 │ 148 │ 5,395 │ 3,533 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411394 │ 125,0 │ 110,0 │ 8,0 │ 7,0 │ 5,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 17,125 │ 167 │ 4,881 │ 3,082 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411395 │ 127,0 │ 38,0 │ 6,5 │ 9,0 │ 6,0 │ - │ - │ 11,167 │ 133 │ 3,183 │ 2,010 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411396 │ 130,0 │ 9,0 │ 3,0 │ 5,0 │ - │ - │ - │ 4,200 │ 130 │ 1,197 │ 0,756 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411397 │ 130,0 │ 26,0 │ 3,2 │ 5,5 │ 3,0 │ - │ - │ 5,433 │ 133 │ 1,548 │ 0,978 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411398 │ 130,0 │ 51,0 │ 9,3 │ 10,3 │ 10,0 │ - │ - │ 16,600 │ 140 │ 4,731 │ 2,988 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411399 │ 130,0 │ 80,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 16,229 │ 153 │ 4,625 │ 2,921 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411401 │ 130,0 │ 120,0 │ 20,0 │ 10,0 │ 14,0 │ 4,7 │ 4,7 │ 36,326 │ 177 │ 10,353 │ 6,539 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411404 │ 136,0 │ 57,0 │ 4,0 │ 6,5 │ 6,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 8,958 │ 147 │ 2,553 │ 1,612 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412004 │ 137,0 │ 65,0 │ 26,0 │ 35,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 49,216 │ 152 │ 14,027 │ 8,859 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411406 │ 140,0 │ 27,0 │ 6,0 │ 21,0 │ 8,0 │ 4,0 │ - │ 12,913 │ 143 │ 3,680 │ 2,324 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411407 │ 140,0 │ 13,0 │ 10,0 │ 15,0 │ 6,0 │ - │ - │ 19,027 │ 147 │ 5,423 │ 3,425 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411408 │ 140,0 │ 43,0 │ 10,0 │ 18,0 │ 8,0 │ - │ - │ 20,077 │ 147 │ 5,722 │ 3,614 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411409 │ 140,0 │ 80,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 14,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 21,266 │ 161 │ 6,061 │ 3,828 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411410 │ 140,0 │ 80,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 14,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 25,226 │ 161 │ 7,189 │ 4,541 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411411 │ 140,0 │ 90,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 12,0 │ 4,9 │ 4,0 │ 22,240 │ 166 │ 6,339 │ 4,003 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411412 │ 141,0 │ 27,0 │ 3,0 │ 3,5 │ 5,0 │ - │ - │ 5,124 │ 144 │ 1,460 │ 0,922 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412005 │ 145,0 │ 110,0 │ 12,0 │ 24,0 │ 10,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 41,130 │ 182 │ 11,722 │ 7,403 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412006 │ 146,0 │ 49,0 │ 15,3 │ 17,0 │ 5,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 27,729 │ 154 │ 7,903 │ 4,991 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412007 │ 148,0 │ 63,0 │ 15,0 │ 47,0 │ 4,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 44,790 │ 161 │ 12,765 │ 8,062 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411415 │ 150,0 │ 16,0 │ 9,0 │ 40,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 16,298 │ 151 │ 4,645 │ 2,934 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411416 │ 150,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 3,602 │ 152 │ 1,026 │ 0,648 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411417 │ 150,0 │ 22,0 │ 2,0 │ 4,0 │ 2,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 3,802 │ 152 │ 1,083 │ 0,684 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411418 │ 150,0 │ 35,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 5,0 │ - │ - │ 6,406 │ 154 │ 1,826 │ 1,153 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412008 │ 150,0 │ 35,0 │ 12,0 │ 65,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 32,954 │ 154 │ 9,392 │ 5,932 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411419 │ 150,0 │ 40,0 │ 3,5 │ 3,5 │ 5,0 │ - │ - │ 6,581 │ 155 │ 1,876 │ 1,185 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411420 │ 150,0 │ 53,0 │ 7,0 │ 3,5 │ 5,0 │ - │ - │ 12,164 │ 159 │ 3,467 │ 2,189 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411422 │ 150,0 │ 100,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ - │ 24,054 │ 180 │ 6,855 │ 4,330 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411425 │ 152,0 │ 48,0 │ 9,0 │ 10,0 │ 10,0 │ - │ 9,0 │ 17,621 │ 159 │ 5,022 │ 3,172 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411426 │ 155,0 │ 29,0 │ 6,5 │ 23,0 │ 9,0 │ 4,0 │ - │ 15,390 │ 158 │ 4,386 │ 2,770 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411427 │ 155,0 │ 72,0 │ 19,0 │ 19,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 39,505 │ 171 │ 11,259 │ 7,111 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411429 │ 160,0 │ 25,0 │ 2,5 │ 4,5 │ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │ 5,019 │ 162 │ 1,430 │ 0,903 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411435 │ 170,0 │ 100,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 10,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 31,020 │ 197 │ 8,841 │ 5,584 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411436 │ 170,0 │ 32,0 │ 7,0 │ 25,0 │ 10,0 │ 5,0 │ - │ 18,311 │ 173 │ 5,219 │ 3,296 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411437 │ 170,0 │ 70,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ - │ 11,750 │ 184 │ 3,349 │ 2,115 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411438 │ 170,0 │ 100,0 │ 14,0 │ 14,0 │ 14,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 36,050 │ 197 │ 10,274 │ 6,489 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411439 │ 170,0 │ 115,0 │ 70,0 │ 48,0 │ 15,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 140,976 │ 205 │ 40,178 │ 25,376 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412010 │ 170,0 │ 135,0 │ 40,0 │ 55,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 120,310 │ 217 │ 34,288 │ 21,656 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411441 │ 171,0 │ 40,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ - │ - │ 16,294 │ 176 │ 4,644 │ 2,933 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411442 │ 171,0 │ 105,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 12,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 21,748 │ 201 │ 6,198 │ 3,915 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411443 │ 175,0 │ 25,0 │ 2,8 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 5,807 │ 177 │ 1,655 │ 1,045 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412011 │ 175,0 │ 70,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 10,0 │ - │ - │ 16,875 │ 188 │ 4,009 │ 3,037 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411444 │ 176,0 │ 28,0 │ 3,6 │ 4,0 │ 3,0 │ - │ - │ 7,331 │ 178 │ 2,089 │ 1,320 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411446 │ 182,0 │ 41,0 │ 4,0 │ 5,0 │ 5,0 │ - │ - │ 9,184 │ 187 │ 2,617 │ 1,653 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412012 │ 184,0 │ 91,0 │ 56,0 │ 21,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 110,313 │ 205 │ 31,439 │ 19,856 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411447 │ 185,0 │ 25,0 │ 5,0 │ 3,5 │ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │ 9,956 │ 187 │ 2,838 │ 1,792 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411448 │ 190,0 │ 46,0 │ 8,0 │ 9,0 │ 4,0 │ 3,5 │ 3,0 │ 18,609 │ 195 │ 5,303 │ 3,350 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412014 │ 195,0 │ 122,0 │ 55,0 │ 60,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 147,431 │ 230 │ 42,018 │ 26,538 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411450 │ 200,0 │ 120,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 36,969 │ 233 │ 10,536 │ 6,654 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411454 │ 203,0 │ 75,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 10,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 51,540 │ 216 │ 14,689 │ 9,277 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411455 │ 210,0 │ 28,0 │ 4,0 │ 6,0 │ 4,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 9,852 │ 212 │ 2,808 │ 1,773 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411456 │ 210,0 │ 51,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 2,0 │ - │ - │ 15,309 │ 216 │ 4,363 │ 2,756 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412015 │ 215,0 │ 80,0 │ 8,0 │ 8,0 │ 5,0 │ 0,5 │ 0,5 │ 23,013 │ 229 │ 6,559 │ 4,142 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411458 │ 220,0 │ 26,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 7,529 │ 222 │ 2,146 │ 1,355 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411459 │ 220,0 │ 26,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 3,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 12,059 │ 222 │ 3,437 │ 2,171 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412016 │ 230,0 │ 82,0 │ 66,0 │ 113,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 170,077 │ 244 │ 48,472 │ 30,614 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411460 │ 230,0 │ 120,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 2,0 │ - │ - │ 81,259 │ 259 │ 23,159 │ 14,627 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│411462 │ 240,0 │ 130,0 │ 34,5 │ 34,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 115,728 │ 273 │ 32,983 │ 20,831 │

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│412017 │ 265,0 │ 100,0 │ 20,0 │ 30,0 │ 10,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 77,197 │ 283 │ 22,001 │ 13,896 │

└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

**Примечания:**

1. Значения радиусов скругления R и радиусов притупления острых кромок (R\_1 и R\_2), не приведенные в таблице, должны соответствовать ГОСТ 8617.

2. Радиусы притупления острых кромок (r, r\_1, r\_2) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.

2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава МА14.

3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в [приложении 1](#sub_1000).

4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в [приложении 2](#sub_2000).

**Приложение 1**

**Справочное**

**1. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов**

Алюминий всех марок - 0,950

Сплавы марок: АМц - 0,958

АМцС - 0,958

АМг2 - 0,940

АМг3 - 0,937

АМг5 - 0,930

АМг6 - 0,926

1561 - 0,930

Д1 - 0,982

Д16 - 0,976

Д16ч - 0,976

Д19ч - 0,968

Д20 - 0,996

АВ - 0,947

К48-2 - 0,972

К48-2пч - 0,972

АД31 - 0,950

АД31Е - 0,950

АД33 - 0,951

АД35 - 0,954

1915 - 0,972

1920 - 0,954

1925 - 0,972

1935 - 0,977

1985ч - 0,948

М40 - 0,965

ВАД1 - 0,968

ВД17 - 0,965

АВД1-1 - 0,982

1980 - 0,968

Сплавы марок: ВД1 - 0,982

1161 - 0,971

1163 - 0,975

В93 - 0,992

АК4 - 0,970

АК6 - 0,962

АК4-1 - 0,982

АК4-1ч - 0,982

АКМ - 0,970

В96Цпч - 1,001

**2. Переводные коэффициенты, для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов**

Сплавы марок: МА1 - 0,978

МА2 - 0,989

МА2-1 - 0,990

МА2-1nr - 0,990

МА8 - 0,989

МА12 - 0,989

**Приложение 2**

**Справочное**

**Таблица 2**

┌─────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Номер профиля│Обозначение профиля по│ Обозначение профиля по чертежам │

│ │ каталогу 1966 г. │ │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410502 │- │ПС885-855, ПК16755, ПВ 1638 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410504 │- │ПК14738 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410505 │- │ПК14739 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410506 │П52-2 │АПР20, ПС2-1, НП268-1, ПК2-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410508 │П52-4 │ПП4-170 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410509 │П52-5 │С711 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410511 │- │ПК0449 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410513 │П52-10 │ПР111-11 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410515 │П52-14 │С497, ПС48, ПП4-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410917 │П52-16 │ПР101-13 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410518 │П52-18 │ПС2-77, ПК2-38 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410519 │- │ПК14788 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410521 │- │11П1501, ПК17292 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410522 │- │ПК17291 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410523 │П52-20 │ПС2-191 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410524 │П52-24, П52-22 │НП10-1, ПП4-66, ПС2-112 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410525 │П52-26 │ПС2-45, ПК2-20 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410926 │- │ПК17029- 1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410527 │- │ПК14737 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410530 │П52-30 │ПК0159-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410532 │- │ПК17083 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410533 │П52-34 │ПК2-115, ПП4-95 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410535 │П52-36 │С1594, АПР144 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410536 │П52-38 │ПВ1449, ПС2-96, ПК2-45 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410540 │- │ПС885-776 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410542 │П52-40 │ПВ1572, ПК2-301, ПК2-301А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410543 │П52-42 │ПК2-219 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410544 │П52-44 │С57-4, ПК2-117 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410545 │П52-46 │ПР101-50 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410547 │П52-50 │С999, ПП4-135, ПК2-118 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410548 │П52-52 │ПР111-13, ПР111-13А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410549 │П52-54 │ПР101-11 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410550 │П52-56 │ПВ661, ПК13092, ПК2-86, П792-Е26 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410553 │П52-60 │ПР101-30, ПС2-55, НП212-30, │

│ │ │ПК2-218 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410555 │П52-62 │Н792- Е27, ПК14749, ПК2-87, С534-1│

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410556 │П52-64 │С927, ПС2-168 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410557 │П52-66 │ПК2-217 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410558 │- │ПК15030 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410559 │- │ПК16770-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410961 │- │ПК13883 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410662 │- │ПК17947 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410563 │П52-68 │ПК2-98, ПП4-12, ПС885-311 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410566 │- │ПК16477 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410569 │- │ПК16276 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410570 │П52-72 │ПК188 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410571 │П52-74 │ПК2-97, ПП4-11 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410572 │П52-76 │С637, НП1790 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410674 │П52-80 │ПК0158, ПК0158-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410575 │- │C1105-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410576 │- │ПК16278 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410577 │П52-82 │ПС2-141 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410579 │П52-84 │ПС2-2, ПК2-2, ПП4-51 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410581 │П58-86 │С1395, ПС2-74, ПК2-36 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410582 │- │ПК16293, ПС1057Д │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410583 │П52-88 │ПК2-116 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410584 │П52-90 │С7-1, ПК2-53, НП221-1, ПС2-80 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410586 │- │ПС885-764 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410587 │П52-92 │ПР111-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410588 │П52-94 │ПС2-52, ПП4-3, НП1305-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410589 │П52-96 │ПР101-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410590 │П52-98 │ПР111-30 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410591 │П52-100 │ПК0014 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410592 │- │ПК14744 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410594 │П52-102 │ПР101-31 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410596 │П52-104 │ПР101-4, ПР101-4А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410597 │П52-106 │ПР101-5, ПР101-5А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410598 │П52-108 │ПВ967, ПС2-3, ПК2-3, НП212-2, │

│ │ │ПП4-13 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410599 │П52-110 │ПС2-4, ПК2-4, НП212-32, ПП4-14 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410600 │П52-113, П-52-112 │ПР101-32, ПС2-5, НП212-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410601 │П52-114 │С173-2, ПК2-119, ПП4-97, │

│ │ │ПС2-221, ПК8405, ПК8405А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410602 │П52-116 │ПР111-2, ПР111-2А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410603 │П52-118 │С937, НП660-2, ПП4-140, ПС2-158. │

│ │ │ПК2-220 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │П52-120 │С124, НП1464-1, ПК8390А, │

│ │ │С124А, ПК8390 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410604 │П52-122 │ПР111-3, ПР111-3А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410605 │П52-124 │ПР111-31 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410606 │П52-126 │С1407-2, ПК2-120, ПП4-98 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410607 │П52-128 │ПР111-4, ПР111-4А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410608 │П52-129 │С802-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410609 │П52-131 │ПК11918 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410610 │- │ПК16277 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410612 │П52-133 │С802-1, ПК12239 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410614 │П52-130 │ПС2-71, ПК2-33 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410615 │П52-135 │ПВ1048, ПК12238, │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410618 │П52-132 │ПВ754, ПС2-69, ПК2-31 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410619 │П52-134 │ПР101-33, ПС2-6, НП212-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410620 │П52-136 │ПС2-50, ПП4-62, ПК2-24 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410621 │П52-137 │С802-2, НП221-1, ПК12240 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410624 │П52-140 │АПР145, НП902-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410626 │П52-142 │ПВ1565, С57-1, ПК2-110, ПП4-87 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410627 │П52-144 │ПК2-135, ПС2-122 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410631 │П52-146 │АПР147, ПВ1806 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410633 │П52-153 │ПК0827 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410634 │П52-148 │ПК2-213 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410635 │- │С1176-2, ПК14619 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410636 │П52-150 │С7-5, ПВ426, НП221-6, ПК2-57, │

│ │ │ПС2-85 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410637 │П52-152 │ПК2-215 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410638 │- │ПК17189 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410639 │П52-154 │ПР101-6, ПР101-6А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410640 │П52-156 │ПР101-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410641 │П52-158 │ПК2- 214 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410642 │- │С1105-2, НП1996 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410644 │П52-160 │ПР111-5, ПР111-5А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410645 │- │С173-10 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410646 │П52-161 │НП403-1, ПП4-136 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410647 │П52-166 │ПВ1392, ПС2-47, ПК2-21 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410648 │- │ПК17598 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410649 │- │ПК12685 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410650 │П52- 168 │ПР101-21, ПР101-21А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410651 │П52-170 │ПВ1564, С309, ПК19894 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410652 │П52-172 │ПР111-6, ПР111-6А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410654 │П52-174 │ПР101-14, ПВ473-4, ПР101-14А, │

│ │ │С2265-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410655 │П52-176 │ПВ625-3, ПК2-60, ПС2-90 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410657 │П52-179 │С814-3, ПК12285 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410658 │П52-180 │ПС2-72, ПК2-34 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410659 │П52-182 │ПР101-34, НП212-4, ПС2-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410660 │П52-184 │ПВ763, ПК2-128, ПП4-103 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410661 │П52-186 │ПР101-22, ПР101-22А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410662 │П52-188 │С1394, ПС2-95, ПК12446, ПК2-44, │

│ │ │НП221-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410663 │П52-190 │ПС2-8, НП75-1, ПВ813, ПК2-5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410664 │- │ПК18302 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410665 │П52-192 │С173-4, ПК2-197 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410666 │П52-194 │НП73-1А, ПК2-95 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410667 │- │ПК17191 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410668 │П52-146 │С1360, ПС2-70, ПК2-32 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410669 │П52-198 │НП539-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410671 │- │ПК15287 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410673 │П52-199 │ПК12655 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410674 │П52-202 │ПК2-251, ПП4-164 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410677 │- │ПК16202 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410678 │П52-206, П52-204 │ПР111-32, ПП4-31, ПС2-9, │

│ │ │ПР111-32 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410679 │П52-208 │ПК2-222 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410681 │- │АПР262 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410684 │П56-4 │ПК11011 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410686 │П52-212 │ПР101- 35, ПС2-10, ПВ571, │

│ │ │НП212-25 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410687 │П52-214 │ПК2-238 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410688 │П52-216 │ПР111-33, ПС2-11, ПР111-33А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410689 │П52-218 │ПР101-15, ПР101-15A │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410690 │П52-220 │ПК2-240 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410691 │П52-222 │НП570-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410693 │П52-226 │ПС2-56, ПК2-27, НП212-29, ПП4-60 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410694 │П52-228 │ПВ625-2, ПС-12, ПК2-6, │

│ │ │НП112-1, С2265-2, АПР-12 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410695 │П52-230 │ПР111-34, ПС2-13, ПР111-34А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410699 │- │С1105-3, ПК4491 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410700 │П52-235 │ПК12475 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410701 │- │НП1371-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410703 │- │ПК17488 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410704 │П52-238 │С844, ПК2-144, ПС2-129 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410706 │П52-242 │Н792- Е28, ПК2-88 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410707 │П52-244 │ПС2-170 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410709 │П52-246 │ПС2-143 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410710 │П58-4, П52-248 │ПК1349, НП387-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410711 │П52-250 │ПК2-232 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410714 │П52-254 │ПВ1453, ПС2-14, ПК2-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410715 │- │НП1424-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410716 │П52-256 │С953, ПК2-105, ПК2-105А, ПП4-76, │

│ │ │ПС2-200 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410717 │П52-258 │ПК2-239, ПК2-239В │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410718 │П52-260 │ПП4-146, НП1005-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410719 │ │ПК17603 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410720 │П52-262 │ПС2-135 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410721 │П52-264 │ПС2-12, ПР101-36Л, НП212-23 │

│ │ │ПР101-36 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410722 │- │ПК17095, ПК12586 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410723 │П52-265 │ПК0451 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410724 │П52-266 │ПК0451 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410725 │П52-268 │ПК2-224 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410726 │- │ПК17094 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410727 │П52-270 │ПК0129 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410728 │- │ПК12722 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410729 │П52-272 │ПК2- 230, ПС2-198 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410730 │П52-274 │ПВ885, ПК2-77, ПС2-113, ПВ1635 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410731 │П52- 275 │ПС2-206 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410732 │П52-276 │C173-11, ПК2-194 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410733 │П52-278 │С332 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410735 │П52-282 │С7-4, НП221-5, ПК2-56, │

│ │ │ПС2-84 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410736 │П52-284 │С173-14, С1645, ПК2274 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 440738 │П52-286 │НП346-1, ПК2-143, ПС2-222 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410741 │П52-289 │ПК12031 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410744 │- │ПК17378 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410745 │П52-288 │ПК2-124, ПП4-93 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410746 │П52-290 │ПК0309 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410747 │П52-292 │ПВ1435, ПК2-125, ПП4-102 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410749 │П52-296 │ПК2- 259 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410750 │- │ПК16768 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410751 │П52-298 │С657, ПС2-93, ПА80, ПК2-42 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410753 │П52-300 │С330 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410754 │П52-302 │ПК2-123, ПП4-101 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410756 │П52-304 │ПК2-221 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410757 │П52-306 │ПР101-37, ПС2-16, ПР101-37А, │

│ │ │НП212-8 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410759 │- │С1305 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410760 │П52-308 │ПР101-38, ПР101-38А, ПС2-17, │

│ │ │НП212-5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410761 │- │ПК16770-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410762 │П52-310 │С810, ПС2-97, ПК2-46 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410763 │П52-312 │ПР101-16, ПС2-18, ПР101-16А, │

│ │ │НП212-10 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410764 │- │ПК15280 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410765 │П52-314 │ПС2-19, ПР101-39 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410766 │- │С1637, ПК16579 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410767 │П52-316 │ПК2-229 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410768 │П52-318 │ПК2-269 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410769 │П52-320 │ПС2-20, ПП4-80, ПК2-8 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410770 │П52-822 │ПР101-40, ПР101-40А, ПС2-53 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410772 │П52-326 │ПР101-41, ПР101-41А, ПС2-58, │

│ │ │НП212-22 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410773 │П52-328 │ПР101-42, ПР101-42А, ПС2-63, │

│ │ │НП212-11 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410775 │П52-332 │ПС2-21, ПК2-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410776 │П52-334 │ПК2-330 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410778 │- │ПК12125 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410780 │- │ПК12720 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410781 │- │ПК12721 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410782 │П52-336 │ПВ1566, С98 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410785 │П74-10 │ПК1115-4, НП227-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410786 │П52-338 │ПК0464 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410788 │П52-339 │ПВ1101, НП1990 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410793 │- │ПК16284 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410794 │П52-342 │ПР111-15, ПР111-15A │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410796 │П52-344 │ПВ1438, ПВ430, НП65-1, ПК2-94 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410798 │П52-348 │С995, ПВ431-3, ПК2-68, │

│ │ │ПС2-98, ПК2-68А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410799 │П52-350 │ПК2-223 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410801 │П52-351 │ПК2-369 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410802 │- │ПК16285 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410803 │- │ПК14063-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410804 │П52-352 │ПК2-62, ПС2-99 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410805 │П52-354 │ПК2-363, ПК2-337, НП700-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410806 │П52-356 │ПР111-7, ПР111-7А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410808 │- │ПК2-129 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 440809 │П52-360 │ПР101-8, ПР101-8А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410810 │- │ПК16835 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410811 │П52-362 │ПК2-314 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410812 │П52-364 │ПК2-211 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410813 │П52-366 │ПК2-257 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410814 │П52-368 │ПР111-35, ПР1П-35А, │

│ │ │ПС2-22 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410817 │П52-372 │С7-2, НП221-2, ПК2-54, │

│ │ │ПС2-81 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410818 │- │ПК17184А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410819 │- │ПК16283 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410820 │- │ПК17498 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410821 │П52-374 │ПК2-233 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410822 │П52-376 │Н792-Е35, ПК2-93А, ПК2-93 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410823 │П52-378 │С1019, ПК2-84, ПС2-120 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410824 │П52-380 │ПР101-23, ПВ1112, │

│ │ │ПР101-23А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410826 │П52-382 │С441, ПК2-89, Н792-Е29, │

│ │ │ПВ625-4 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410827 │- │ПК2-139, ПК16205, НП346-5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410829 │П52-386 │ПП4-113, НП1992 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410830 │П52-388 │ПВ1392-3, ПС2-23, ПК2-10, │

│ │ │ПП4-35 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410831 │П52-390 │ПВ1582, ПК1-59 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410832 │П52-391 │ПК2- 346 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410833 │- │ПК17116 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410834 │П52-392 │ПК2-347, ПК2-212 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410835 │ПК2-394 │ПВ1378, С57-5, ПК2-147, ПС2-226 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410837 │П52-398 │С102, ПК2- 90, Н792-Е30 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410842 │П52-400 │ПК2-154, ПС2-124 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410844 │- │ПК16242 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410846 │- │ПК17110 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410848 │П52-402 │ПК1-107 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410849 │П52-404 │ПК2-317 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410850 │П52-405 │ПК13253 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410851 │П52-406 │С888, ПК2-155, ПП4-125, │

│ │ │ПС2-227, ПВ1671 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410855 │П52-410 │С1407-3, ПК2-140, ПП4-110, │

│ │ │ПС2-229 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410859 │П52-412 │С737, ПК2-ПА, НП212-3, │

│ │ │ПП4-17, ПС2-24, ПС2-88, │

│ │ │ПК2-11 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410860 │- │С1310 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410862 │П52-414 │С1407-1, ПК2-99, ПП4-18, │

│ │ │ПС2-216 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410863 │П52-416 │АПР1, ПС2-25, ПК2-12, │

│ │ │НП113-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410864 │- │ПК18159 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410866 │П52-418 │ПК2-100, ПП4-19 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410867 │П52-420 │НП10-3, ПП4-68 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410868 │П52-422 │ПВ832, ПС2-26, ПК2-13 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410869 │П52-423 │ПК0625 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 4,10870 │- │ПК16287 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410872 │П52-425 │ПК12986 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410873 │П52-424 │ПК2-228 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410874 │П52-426 │ПВ431-2, ПС2-27, ПВ543, │

│ │ │ПК2-14 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410875 │П52-428 │ПК2-39, ПС2-82, НП221-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410877 │П52-431 │С814-4, ПК12286 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410878 │П52-432, П52-434 │ПР101-43, ПС2-28, НП212-6, │

│ │ │ПР101-43А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410880 │- │НП1485 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410881 │П62-436 │ПК2-329 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410882 │- │ПК15282 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410883 │П52-438 │НП241-1, ПС2-218 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410886 │П52-444 │ПК2-167, ПС2-131 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410887 │П52-446 │ПК1-60 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410888 │П52-448 │С16, ПК2-168 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410890 │- │ПК1-58 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410892 │П52-452 │ПВ1334, ПП5-115, ПК2-149 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410893 │- │ПК12711 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410894 │П52-454 │НП503-2, ПП4-177 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410895 │П52-455 │ПК12437 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410896 │П52-456 │G173-12, ПК2273 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410899 │- │ПК12713 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410900 │П52-458 │С636 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410901 │- │ПК17781 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410902 │П62-460 │С498 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410903 │П52- 462 │С1200, ПС2-145 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410904 │П52-463 │С811-1, ПК12283 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410905 │- │ПК17091 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410906 │П52-464 │С964, ПК2-156, ПП4-116, │

│ │ │ПС2-230 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410907 │П32-466 │ПВ1087, НП346-4, ПК2-157, │

│ │ │ПС2-233 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410908 │П52-468 │НП386-1, ПК2-170, ПС2-244 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410909 │П52-470 │С57-6, ПК2-145 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410910 │П52-472 │ПК2-126, ПП4-94 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410911 │П52-474 │С991, ПК2-85, ПС2-121 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410912 │П52- 476 │ПК2-78А, ПК2-78, ПС2-114 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410914 │П52-478 │ПК2-121, ПП4-99 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410917 │П52-484 │ПР111-16, C400, ПР111-16А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 440919 │- │ПК16294 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410920 │- │С1505, ПК15973 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410921 │П52-485 │ПК12954 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410922 │П52-487 │ПК13549 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410923 │П52-486 │НП553-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410925 │- │ПК18305 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410926 │П52-490 │ПК2-266 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410934 │П52- 496 │ПС2-29, ПК2-15 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410935 │П52- 498 │ПВ500 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410936 │П52-500 │ПР111-17 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410937 │П52-502 │ПР111-18, С536, ПР111-18А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410938 │П52-504 │ПВ1459, ПК2-102, ПП4-73 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410939 │П52-506 │ПК2-234 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410940 │П52-508 │ПВ964, ПВ1589, ПП4-105, │

│ │ │ПС2-212 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410941 │П52-510 │ПС2-156 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410942 │ │С1176-5, ПК3135, ПК2781, │

│ │ │ПК4496 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410943 │- │ПК12587 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410944 │П52-512 │С980, ПВ1331, ПК2-107, │

│ │ │ПП4-82 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410945 │П52-514 │ПР111-8, ПР111-8А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410946 │- │ПК15295 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410947 │П52-515 │ПК13082 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410948 │П52-516 │ПР101-9, ПР101-9А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410949 │П52-518 │С173-5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410950 │П52-520 │ПР111-19 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410951 │П52-522 │ПК1-66 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410952 │П52-524 │ПР101-12, ПР101-12А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410953 │П52-527 │ПК11951 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410954 │П52-526 │ПК2-258 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410955 │- │ПК15293 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410956 │П52-528 │ПК1-64 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410957 │- │ПК0657 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410958 │П52-530 │ПВ1004, ПК2-37, ПС2-76, │

│ │ │ПП4-63, ПВ1772 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410959 │П52-532 │Н792-Е38, ПК2-91, ПВ313-1, │

│ │ │ПС2-133 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410960 │- │ПК16398 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410961 │П52-534 │ПК2-328 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410962 │- │ПК16246 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410963 │П52-535 │С954, ПС2-207 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410964 │П52-536 │ПК0302-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410965 │П52-538 │ПР111-36, ПС2-30 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410967 │П52-540 │ПК2-278 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410968 │П52-542 │ПК1-70 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410969 │- │ПК17115 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410970 │П52-544 │C173-13, ПК2-208 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410971 │П52-546 │С193, C2290 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410972 │П52-548 │ПР111-20, ПР111-20А, ПК17591, │

│ │ │НП165-1, ПС2-31 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410975 │ │ПК15737-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410976 │П52-552 │ПК1-62 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410977 │П52-554 │С282, ПК8410А, НП1931, ПК2-246 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410978 │- │ПК16519 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410979 │П52-556 │ПП4-21, ПК2-40 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410980 │П52-558 │С471, НП1948, ПВ465 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410981 │П52-559 │С1214, ПК12055-4, НП1218-1, │

│ │ │ПК15126 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410983 │- │ПК15045 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410985 │- │С1213 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410986 │П52-562 │ПР111-37, ПС2-32 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410987 │- │ПК16331 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410989 │П52-566 │ПС2-86, НП430-1, ПП4-154, ПК2-58 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410990 │П52-568 │ПК2-176, ПП4-150, ПС2-126, │

│ │ │С904-2, ПК2-81, ПС2-117 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410993 │- │ПК15288 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410994 │ │ПК17121 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410995 │П52-574 │ПК12439, ПС2-149 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410996 │- │ПК12558 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410997 │П52-576 │ПК2-332 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 410998 │П52-578 │ПК2-225 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 440999 │П52-579 │ПК12988 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411001 │ │ПК17183 А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411002 │П52-582 │ПР111-38, ПС2-33, НП291-1, │

│ │ │ПК2-47, ПС2-34 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411003 │П52-584 │НП291-1, ПК2-47, ПС2-34 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411004 │- │ПК14166 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411005 │П52-586 │ПК5-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411007 │- │ПД61 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411008 │- │ПК17572-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411009 │- │ПК14167 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411010 │П52-590 │ПР101- 44, ПС2-87, НП212-33 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411012 │- │ПК16295-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411014 │П52-591 │ПК126 46 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411015 │П52-594 │ПР101-45, ПС2-62, ПР101-45А │

│ │ │НП212-14 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411016 │П52-596 │С7-3, ПК2- 55, НП221-4, ПС2-83 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411017 │П52-598 │С1517, ПВ276, НП1858 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411018 │П52-600 │НП1390-1, ПС2-166 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411019 │- │ПК17120 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411020 │- │ПК16399 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411022 │П52- 602 │ПК2-216 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411023 │П52-604 │ПК2-331 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411024 │П52-605 │ПК0819 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411025 │П52-606 │НП390-1, ПК2-177 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411026 │- │ПК17336 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411028 │П52-608 │С1195, ПК2-171, ПП4-126, │

│ │ │ПС2-245 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411029 │П52-610 │ПК2-49, НП155-2, ПС2-67 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411030 │П54-12 │НП738-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411032 │П52-612 │С245, С70, ПК2-178, ПС2-123 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411033 │- │ПК14858 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411037 │П74-19 │ПК13473 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411038 │- │С1176-3, ПК3123 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411039 │- │С1289 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411040 │- │С1176-4 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411042 │П52-620 │ПС2-59, НП212-21, ПК2-164, │

│ │ │ПП4-44 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411044 │П52-622 │ПР101-46, ПР101-46А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411045 │П52-624 │ПР101-47, ПС2-64, НП212-38 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411046 │П52-626 │НП155-1, ПС2-75 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411047 │П52-627 │С1051, ПК12055-3, ПК14211 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411048 │- │ПК14484 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411049 │П54-14 │ПК11549 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411050 │- │С1689, ПК16994 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411051 │П52- 628 │ПК2-158, ПП4-117 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411053 │ │ПК12580 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411054 │П52-630 │С919, ПК15-2, ПК15-2-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411056 │- │ПК16983 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411057 │П52-632 │С845, ПК2-51, НП226-1, ПС2-78 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411058 │П52-634 │ПВ764, ПВ917, ПК2-131, ПП4-106 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411059 │- │ПК14173 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411060 │П52-636 │ПК2-256 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411061 │П52-638 │ПК2-106, ПП4-77, ПС2-228 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411062 │П52-640 │ПК2-1103, ПП4-74 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411063 │П52-642 │ПК2-241, ПП4-160 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411064 │П52- 643 │ПК2-364 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411065 │П52-644 │ПВ799-1, ПК2-338, С2167-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411066 │П52-646 │ПВ799-4, ПК2-339, НП711-1, │

│ │ │С2167-4 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411067 │- │ПК13693 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411068 │П52-648 │ПВ898, ПС2-35, ПК2-16, │

│ │ │НП76-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411069 │П52-650 │Н792-Е34, ПК2-92, ПС2-180, │

│ │ │ПВ313-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411071 │- │ПК16291 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411072 │П52-654 │ПС2-165 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411073 │П52-656 │ПК2-159, ПК2-159А, ПП4-118, │

│ │ │ПК0957 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411074 │П52-658 │ПВ868, ПК2-41, ПС2-91, │

│ │ │С2-150 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411075 │П52-660 │ПК1- 57, ПК2-160, ПП4-127 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411076 │П52-662 │ПК2-275 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411078 │П52- 666 │С943, ПК2-165, ПП4-128 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411079 │П52-668 │ПК2-59, ПС2-89, НП428-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411080 │П52 -670 │ПК2-83, ПС2-119 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411081 │- │ПК14175 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411082 │П52-672 │ПК2-174, ПП4-91, ПС2-214 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411083 │П52-674 │С761, ПК2-61А, ПК2-61, │

│ │ │ПС2-92 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411084 │П52-676 │ПК205-2, ПС2-182 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411085 │- │ПК13784 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411086 │П52-678 │ПС2-65, С770, ПК2-29 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411087 │П52-680 │ПК2-281 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411088 │П52-682 │ПК179-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411089 │- │ПK12715 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411090 │П62-684 │ПП4-151, ПС2-142 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411091 │- │ПК12718 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411092 │П52-686 │ПК0901116 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411093 │П52-688 │ПС2-152, НП1458-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411095 │- │ПК14881 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411097 │П52-692 │С57-8, ПК2-132, ПС2-225 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411098 │- │ПК16769 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411099 │- │ПК16207 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411100 │П52- 694 │ПС2-193 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411101 │- │ПК17612 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411102 │- │ПК18013, ПК2612 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411103 │- │ПК17114 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411104 │П52-695 │ПК12089 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411106 │П52-696 │ПС2-163 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411107 │П52-698 │ПС2-60, НП212-19, ПП4-38, │

│ │ │ПК2-133 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411108 │П52-700 │ПР101-48 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411109 │П52-702 │ПК2-141, ПП4-111, ПС2-192 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411110 │П52-704 │ПВ1289, ПС2-61, НП212-17, │

│ │ │ПП4-39, ПК2-28 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411111 │П52-706 │ПК2-299 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411112 │- │ПК13821 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411113 │П52-708 │НП233-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411114 │П52-710 │ПК0303-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411115 │П52-712 │ПВ1545, ПС2-36, ПК2-17, │

│ │ │ПП4-142, АПР8 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411116 │- │С1694-1, ПК17000-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411117 │П52-714 │ПС2-137, НП1629 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411118 │П52-715 │С1176-1, ПК12055- 5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411119 │П52-716 │С846, ПК2-183, ПС2-132 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411120 │П52-718 │С173-15, ПК4072 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411121 │П62-720 │ПК2-184, ПС2-125 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411122 │П52-722 │ПС2-54, ПК2-26, НП78-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411123 │- │С1694-2, ПК17000-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411124 │П52-724 │С57-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411126 │П52-728 │ПР111-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411127 │П52-730 │ПР101-10, ПР101-10А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411129 │П52-734 │С57-10, ПП4-173 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411130 │- │ПК14606 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411131 │- │ПК12719 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411132 │П52-736 │С97, ПК2-185, ПС2-235 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411133 │П52-737 │ПК16514, ПК12187 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411134 │П52-738 │С52, С405, ПК2-175А, │

│ │ │ПК2-175, ПС2-186 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411135 │- │ПК16676 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411137 │- │ПК14746, ПК13684 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411138 │П52-740 │С1562, ПК2-353 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411139 │П52-742 │ПК0734, ПК203 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411140 │ │ПК18304 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411141 │П52-743 │ПК12088 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411142 │- │ПК16295-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411145 │П52-744 │С57-3, ПВ711, ПК2-112, │

│ │ │ПП4-89, ПС2-194 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411146 │П58-6 │ПВ229-1, НП706-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411147 │- │ПК17366-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411148 │- │ПК17554 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411150 │- │ПК17366-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411151 │П52-746 │ПС2-157, НП1430-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411153 │- │С1135-1, ПК14428-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411154 │П52-748 │ПК2-271 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411155 │П52-750 │ПВ907, ПВ814, ПС2-37, │

│ │ │ПК2-18, НП77-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411156 │- │ПК13757 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411158 │П52-753 │ПК2-367 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411159 │П52-752 │ПК2-172, ПП4-129 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411160 │- │ПК17250 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411161 │П52-755 │ПК12407 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411162 │П52-754 │С765, ПВ771, ПК2-186, │

│ │ │ПС2-128 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411163 │- │ПК137 73 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411165 │П52-758 │ПВ1339, ПС2-188, ПК19760, │

│ │ │НП1729 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411166 │П52-760 │С1487, ПК2-43, ПС2-94, │

│ │ │ПК2-43А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411167 │П52-762 │С484, ПК2-180, ПП4-130, │

│ │ │ПС2-223, С1720 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411168 │П52-763 │ПК12091 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411169 │П52-765 │ПК12087 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411171 │- │ПК14487 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411172 │П52-764 │ПК2-101, ПП4-20, ПС2-232 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411173 │- │ПК14466 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411176 │П52-766 │НП460-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411177 │- │ПК17909 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411178 │П52-768 │ПК2-122, ПП4-90 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411179 │- │ПК14088 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411180 │П52-770 │ПК2-323 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411183 │П52-774 │С30, ПК2-153, ПС2-217 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411186 │- │ПК14165 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411187 │- │ПК15284 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411188 │- │ПК18002 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411189 │П52-778 │ПК2-104, ПП4-75, ПС2-231 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411190 │П52-780 │ПР101-17 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411191 │- │ПК14151 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411192 │- │ПК15020 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411193 │П52-782 │ПР101-18, ПР101-18А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411197 │П52-786 │НП981-1, ПП4-172 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411198 │П52-788 │ПК2-276 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411199 │- │ПК15737-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411200 │П52-790 │ПВП60, ПК2-75, ПС2-111 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411201 │П52-792 │ПК2-108А, ПП4-83, ПС2-189, │

│ │ │ПК2-108 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411204 │П52-794 │ПВ387-2, ПР101-19, ПР101-19А, │

│ │ │ПС2-39 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411205 │П52-796 │ПК2-308 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411206 │П52-798 │ПК0197, НП1348-1, ПВ1580, │

│ │ │ПК2615 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411207 │П52- 800 │ПС2-57, ПР101-20, ПС2-40, │

│ │ │ПР101-120A, НП212-27 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411208 │П52-802 │ПК1-72А, ПК1-72 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411209 │П52-804 │ПС2-73, ПК0622, ПК2-35, │

│ │ │ПВ1710 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411211 │П52-808 │ПК2-179А, ПК2-179, ПП4-131, │

│ │ │ПС2-181 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411213 │П52-810 │ПС2-160 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411216 │ │ПК14485 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411217 │П52-812 │ПВ431-4, ПК2-173, ПП4-132, │

│ │ │ПВ1773 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411219 │П52-814 │С853, ПК2-182, ПП4-133, │

│ │ │ПС2-223 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411222 │П52-816 │ПК2-161, ПП4- 110 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411224 │П52-819 │ПК12571 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411225 │- │С1424, С1631 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411226 │П52-820 │ПК2-237 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411228 │П58-8, П52-822 │ПВ229-2, НП706-2, ПВ892 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411231 │- │ПК17508 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411232 │П52-824 │ПС2-179, НП1342-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411233 │П52-826 │С1573, С173-7, НП1728, │

│ │ │ПК4073 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411234 │- │ПК15517 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411235 │П52- 828 │НП346-2, ПК2-151 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411237 │- │ПК13820-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411238 │П52-830 │ПК2-298 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411239 │П52-832 │НП711-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411240 │П52-834 │С168, С2292 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411242 │- │ПК18183 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411244 │П52-836 │ПК2-354 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411247 │П52-838 │ПК2- 134А, ПК2-134, ПП4-134 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411249 │П52-840 │ПК9442 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411250 │- │ПК15286 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411252 │- │ПК17188А │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411253 │П52-842 │С952, НП226-2, ПК2-52, │

│ │ │ПС2-79 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411254 │- │ПК18295 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411256 │П52-845 │ПК13339 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411257 │П52-844 │ПК2-309 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411259 │- │ПК15344 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411260 │- │ПК16245 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411261 │П52-617 │ПК12099 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411262 │ │ПК12712 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 4П263 │П52-849 │ПК12111 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411264 │П52-851 │ПК2-372 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411265 │П52-846, П52-853 │С586, ПК2-334, ПС2-241, │

│ │ │С2293 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411266 │П52-848 │ПК179-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411267 │ │ПС885-553 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411268 │П52-850 │ПК2-352 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411269 │- │ПК12731 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411273 │- │ПК17572-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411276 │- │ПК13820 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411277 │- │ПК14786 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411278 │П52-852 │НП1249-1, ПС2-159 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411279 │П52-854 │ПК2-162, ПП4-120 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411280 │- │ПК17872 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411281 │П58-10 │ПВ229-3, НП706-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411283 │- │ПК16883 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411284 │- │ПК16297 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411285 │П52-858 │НП660-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411286 │П52-860 │ПС2-41, ПП4-49, НП1849 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411287 │П52-862 │ПР111-39, ПР111-39А, │

│ │ │ПК2-113 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411288 │- │ПК16290 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411290 │П52-866 │ПК2-163, ПП4-121 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411292 │П52-868 │ПР101-49, ПВ473-5, ПС2-42, │

│ │ │НП212-36 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411295 │П52-872 │ПВ799-2, ПК2-340, С2167-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411296 │П52-873 │ПВ799-3, С2167-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411297 │П52-874 │ПК0421 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411298 │- │ПК16982 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411299 │П52-876 │ПК41, ПС540 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411300 │П52-878 │ПД36, ПП4-86, ПК2-109В, │

│ │ │ПК2-109 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411303 │П52-882 │ПК2-109А, ПК2-109, ПС2-187, │

│ │ │ПК2-109В │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411305 │П52-885 │ПК13522 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411306 │П52-886 │С635 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411308 │П52-887 │ПК13078 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411310 │- │ПК17099 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411314 │П52-894 │ПС2-169 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411315 │П52-896 │ПК2-193, ПС2-184, С0228-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411316 │- │C1135-2, ПК14428-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411317 │П52-898 │ПК2-280 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411318 │П52-900 │ПК2-326 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411319 │П52-902 │ПК2-260 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411320 │П52-904 │ПК2-316 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411321 │П52-905 │ПК0811 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411322 │- │ПК16767 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411324 │- │ПК18179 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411325 │- │ПК15556 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411326 │П52-907 │ПК0990 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411327 │П52-12 │ПВ229-4, НП706-4 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411828 │П52-406 │С1190, НП1054-1, ПП4-148, │

│ │ │ПК19803, ПК19423 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411329 │- │ПК14070 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411331 │П52-908 │ПВ788, ПК2-152, ПС2-202, │

│ │ │С57-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411332 │П52-910 │ПК2-192 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411333 │П52-912 │ПС2-68, ПВ693, ПК2-30, ПП4-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411334 │П52-914 │ПКС423 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411335 │- │ПК0692 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411336 │П52-916 │ПВ1452, ПК2-341 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411337 │П52-918 │ПК2-342 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411338 │- │ПК18145 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411339 │П52-920 │ПВ257 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411340 │П52-922 │ПК2-320 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411341 │П52-924 │ПК.2-312, ПС2-178 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411344 │- │ПК14871 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411346 │- │ПК16812 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411348 │- │ПК13801 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411349 │П52-929 │C880 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411350 │П52-928 │С762, ПС2-144, С2121 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411353 │П52-931 │НП811-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411354 │П54-16 │С183 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411356 │П52-930 │ПК2-66, ПС2-103 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411357 │П52-932 │С942, С944, ПК2-142, ПП4-112, │

│ │ │ПС2-234 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411358 │П52-934 │С57-2, ПК2-111, ПП4-88, │

│ │ │ПС2-224, ПВ1689 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411359 │П52-935 │ПК12020-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411360 │- │ПК01068 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411361 │П52-936 │ПК1-76, ПП4-161 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411362 │П58-14 │ПВ229-5, НП706-5 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411363 │П52-939 │ПК12182 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411365 │- │ПК14856 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411367 │П52-938 │ПР111- 40, ПС2-43 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411368 │П52-940 │С173-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411370 │П52-943 │С931 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411371 │П52-942 │ПС2-110, ПК2-74 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411373 │П52-945 │ПК13051 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411374 │- │ПК15754 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411375 │П52-946 │ПС2-100, ПВ584, ПК2-63, │

│ │ │ПП4-92 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411376 │П52-948 │ПП4-156, НП1915 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411377 │П52-450 │ПК2-343 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411378 │П52-951 │С764, ПК12035 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411379 │П52-952 │ПВ1581, ПК2-304 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411380 │П52-954 │ПК0521 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411381 │П52-956 │С704, ПК2-82, ПС2-118 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411383 │П52-958 │ПВ1135, ПП4-153, ПС2-148, │

│ │ │ПВ1775 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411385 │П52-960, П52-962 │С6, ПК2-48, НП170-1, ПС2-46 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411386 │П58-16, П52-964 │ПВ229-6, НП706-6, НП515-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411388 │- │ПК15103-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411389 │П52-966 │ПК1-74, ПП4-166, ПВ2001 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411391 │П52-968 │ПК0080-2, НП389-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411392 │- │ПВ387-5, С2124-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411394 │П52-972 │С53, ПК2-188 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411395 │П52-974 │ПС2-51, ПК2-25, ПК2-25А, │

│ │ │ПП4-52 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411396 │П52-976 │ПВ466 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411397 │П52-978 │ПС2-106, ПК2-70 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411398 │П52-980 │ПК43-13, ПК2-272 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411399 │П52-982 │ПК2-321 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411401 │П52-984 │ПК0080-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411404 │П52-985 │ПК2-325 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411406 │П58-18 │ПВ229-7, НП706-7 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411407 │П52-986 │ПК2-166, НП346-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411408 │П52-988 │С945, ПС2-49, ПК2- 23, ПП4-56 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411409 │П52-990 │ПК2-344 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411410 │П52-992 │ПК2-345 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411411 │П52-994 │ПК2-305 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411412 │П52-996 │С634 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411415 │- │НП1191-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411416 │П52-998 │С929, ПК2-236, ПС2-175 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411417 │П52-1000 │ПК2-71, ПП4-143, ПС2-107 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411418 │П52-1002 │ПП4-162, ПК2-252 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411419 │П52-1004 │ПП4-163, ПК2-253 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411420 │П52-1006 │ПК1-75, ПП4-175, НП1334-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411422 │П52-1008 │ПВ576-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411425 │П52-1010 │С904-1, ПК2-19А, ПК2-19, │

│ │ │ПС2-44, ПП4-78, ПВ1738 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411426 │П58-20 │ПВ229-8, НП706-8 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411427 │П52-1012 │ПВ1379, ПС2-177 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411429 │П52-1016 │С323, ПП4-144, ПС2-108, │

│ │ │П2-72 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411435 │- │ПД38 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411436 │П58-22 │НП706-9, ПВ229-9 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411437 │П52-1022 │ПК0490 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411438 │П52-1024 │НП700-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411439 │П54-18 │ПС755-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411441 │П52-1028 │ПП4-168, ПК4300 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411442 │П52-1030 │ПК2-187, ПК0624, ПК0495, │

│ │ │ПП4-138 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411443 │П52-1032 │ПК15, ПС512 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411444 │П52-1034 │С633 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411445 │П52-1036 │ПК2-189, ПС2-127 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411447 │- │С1351 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411448 │П52-1038 │ПК2-67, ПС2-105 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411450 │П52-1040 │ПС2-171 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411454 │П52-1044 │ПС2-104, ПК2-69 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411455 │П52-1046 │ПК2-73, ПП4-145, ПС2-109 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411456 │- │ПК15103-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411458 │П52-1048 │ПК2-80 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411459 │П52-1050 │ПС2-185 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411460 │П52-1051 │ПС2-238 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411462 │П52-1053 │ПКП781 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411830 │- │ПК19524-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411831 │- │БК319 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411832 │- │ПК18875 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411833 │- │ПК8421 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411834 │- │ПК4617 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411835 │- │ПК8173 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411836 │- │ПК18845 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411837 │- │ПК17725, С1829 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411838 │- │НП1971 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411839 │- │ПК14785 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411840 │- │ПК4589 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411841 │- │ПК19723 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411842 │- │ПК7050, ПВ1906 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411843 │- │ПК19888 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411844 │- │ПК8271 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411845 │- │ПК8021 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411846 │- │НП1972 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411847 │- │НП1982 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411848 │- │ПК4595-4 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411849 │- │ПК18693 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411850 │- │ПК2235 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411851 │- │ПК20025 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411852 │- │ПК20030 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411853 │- │ПК8026 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411855 │- │ПК2644 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411856 │- │ПК19346, С2096 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411857 │- │НП1516 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411858 │- │ПК2625 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411859 │- │ПК2838 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411860 │- │ПК8285 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411861 │- │ПК19161 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411862 │- │ПК8075 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411863 │- │ПК17356-2, С1738-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411864 │- │ПК8716 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411865 │- │ПК19824 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411866 │- │ПК19850, С2135 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411867 │- │ПК17356-3, С1738-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411868 │- │ПК8025 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411869 │- │ПК4630 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411870 │- │НП1730 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411872 │- │ПК17715 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411873 │- │ПК19166 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411874 │- │ПК17713 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411875 │- │ПК4595-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411876 │- │ПК18415 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411877 │- │ПК20009 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411878 │- │ПК2626 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411879 │- │ПК4595-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411880 │- │ПК4705 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411881 │- │ПК-4595-3 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411882 │- │ПК2192 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411883 │- │ПК7052, С2214 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411884 │- │ПК8599 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411885 │- │ПК19329, С2082 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411886 │- │НП1970 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411887 │- │ПК19720 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411888 │- │ПК17111 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411889 │- │ПК8013 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411890 │- │ПК3151 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411891 │- │ПК17759 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411892 │- │ПК19826, С2129 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411893 │- │ПК8435 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411894 │- │ПК8316 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411895 │- │ПК19040 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411896 │- │ПК4650 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411897 │- │ПК19111 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411898 │- │ПК2324 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411899 │- │БК175 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411900 │- │ПК19419 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411902 │- │ПК19442 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411903 │- │ПК4245 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411904 │- │ПК18661 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411905 │- │ПК16516 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411906 │- │ПК19510 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411907 │- │НП1973 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411908 │- │ПК16296 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411909 │- │БК105 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411910 │- │ПК17726, С1830 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411911 │- │ПК19511 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411912 │- │ПК18456 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411913 │- │ПК2082 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411914 │- │БК229 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411915 │- │ПК18669 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411916 │- │БК187 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411917 │- │ПК18738 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411918 │- │ПК19217 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411919 │- │ПК8320 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411920 │- │ПК19202 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411921 │- │ПК2645 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411922 │- │ПК01231 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411923 │- │НП1737 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411924 │- │ПК2403 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411925 │- │ПК17427, С1764 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411926 │- │ПК17051, С1701, ПС1058Д │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411927 │- │ПК2930 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411928 │- │ПК19819 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411929 │- │ПК2351 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411930 │- │ПК19153 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411931 │- │ПК4460, ПК7064, С2224 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411932 │- │ПК4175 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411933 │- │БК176 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411934 │- │ПК18663 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411935 │- │БК174 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411937 │- │ПК2390 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411938 │- │ПК18578 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411939 │- │ПК2624 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411940 │- │ПК19152 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411941 │- │ПК8014 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411942 │- │ПК2112 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411943 │- │ПК18760 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411944 │- │ПК2611 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411945 │- │ПК18743 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411946 │- │ПК8355 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411947 │- │ПК20022 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411949 │- │ПК2794 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411950 │- │ПК4125 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411951 │- │ПК4171 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411952 │- │ПК18279 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411953 │- │ПК8118 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411954 │- │ПК8365 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411955 │- │ПК4124 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411956 │- │ПК4159 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411957 │- │ПК4674 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411958 │- │ПК18360 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411959 │- │ПК19193 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411961 │- │ПК19524-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411962 │- │ПК2615 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411963 │- │ПК2619 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411964 │- │ПК2484 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411966 │- │ПК3083 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411967 │- │ПК8070 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411968 │- │ПК2397 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411969 │- │ПК8598 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411970 │- │ПК8192 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411971 │- │ПК18354 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411972 │- │ПК2862 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411973 │- │ПК19540 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411974 │- │ПК8372 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411975 │- │ПК19911 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411976 │- │ПК19543 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411977 │- │ПК18806 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411978 │- │ПК19218 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411979 │- │ПК19541 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411980 │- │ПК2389 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411981 │- │ПК2920 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411982 │- │ПК19361, ПВ1837 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411983 │- │ПК8366 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411984 │- │ПК4276 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411985 │- │ПК2614 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411986 │- │ПК8169 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411987 │- │ПК19524 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411988 │- │ПК2802 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411989 │- │ПК2357 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411990 │- │ПК4600 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411991 │- │ПК2675 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411992 │- │ПК16146 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411993 │- │ПК2670 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411994 │- │ПК19454 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411995 │- │ПК19616 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411996 │- │ПК2859 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411997 │- │ПК18575 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411998 │- │ПК17919 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 411999 │- │ПК2080 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412000 │- │ПК18646, С1969 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412001 │- │ПК8188 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412002 │- │ПК19270 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412003 │- │ПК8108, ПК19375 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412004 │- │ПК2577 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412005 │- │ПК2923 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412006 │- │ПК8189 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412007 │- │ПК8194 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412008 │- │ПК18530 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412010 │- │ПК2255 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412011 │- │ПК18332 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412012 │- │ПК18248 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 413014 │- │ПК2511 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412015 │- │ПК2317 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412016 │- │ПК18499 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412017 │- │ПК18251 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412018 │- │ПК17760 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412023 │- │С1780-1, ПК17549-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412025 │- │ПС1064Д │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412033 │- │C1912-1, ПК18234-1 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412034 │- │С1912-2, ПК18234-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412038 │- │С1780-2, ПК17549-2 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412043 │- │С2148, ПК19993 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412097 │- │С2250 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412098 │- │ПВ1902, ПК7046 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412100 │- │ПК8709 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412101 │- │ПК19893 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412103 │- │ПК4351 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412105 │- │ПК4443 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412106 │- │ПК4448 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412107 │- │ПК4442 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412108 │- │ПК4449 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412140 │- │ПК8779 │

├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 412142 │- │СПА2131 │

└─────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘